山东经纬钢帘线科技有限公司

年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目

（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线）

竣工环境保护验收监测报告

山东经纬钢帘线科技有限公司

2022年6月

建设单位法人代表:	         （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项  目  负  责  人:

报  告  编  写  人：

建设单位:        （盖章）

电话:  15964587043

传真: /

邮编: 261000

地址:高新区潍安路18号

编制单位:        （盖章）

电话: 15689876769

传真:  /

邮编: 261000

地址:高新区天润大厦B-1907室。

目  录

1  验收项目概况	7

1.1 项目概况	7

1.2  项目验收工作由来	7

1.3 验收工作的组织与启动时间	9

1.4  验收项目范围与内容	9

1.5 验收监测方案及报告编制	10

2  验收依据	11

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	11

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	12

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	12

2.4 其他相关文件	12

3  工程建设情况	13

3.1 地理位置及平面布置	13

3.2 建设内容	15

3.3 主要原辅材料及燃料消耗	25

3.4 水源及水平衡	27

3.5 生产工艺	31

3.6  项目变动情况	37

4  环境保护设施	39

4.1 污染物治理及处置设施	39

4.2 其他环境保护设施	48

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	51

5  环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	58

5.1 环境影响报告书主要结论与建议	58

5.2 审批部门审批决定	63

6  验收执行标准	64

6.1 废气	64

6.2 废水	65

6.3 噪声	67

6.4 固体废物	67

6.5 总量控制指标	67

7 验收监测内容	68

7.1 环境保护设施调试运行效果	68

7.2 环境质量监测	69

8 质量保证和质量控制	70

8.1 监测分析方法	70

8.2 人员能力	71

8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制	71

9  验收监测（调查）结果	73

9.1 生产工况	73

9.2 环保设施调试运行效果	74

9.3 工程建设对环境的影响	91

9.4 环保机构和环境管理制度	91

10 公众意见调查	91

10.1 调查目的	91

10.2 调查范围和方式	92

10.3 调查结果	92

11  验收监测结论	94

11.1环保设施处理效率监测结果	94

11.2污染物排放监测结果	94

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	97

1  验收项目概况

## 1.1 项目概况

项目名称：年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线）

项目性质：新建

建设单位：山东经纬钢帘线科技有限公司

建设地点：潍坊高新区潍安路18号山东经纬钢帘线科技有限公司厂区

环评报告书编制单位及完成时间：北京北方节能环保有限公司，2018年3月20日。

审批部门、审批时间与文号：原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局、2018年5月22日、潍环高书审字[2018]2号。

开工时间：2021年12月

竣工时间：2022年3月

调试时间：2022年5月

申领排污许可证：2019年12月31日，首次申领排污许可证，许可证编号91370700076981837Y001U，2021年5月25日首次重新申请（针对1#、2#线及配套建设内容），距离最近一次重新申请时间为2022年01月07日（针对3#、4#线建设内容），排污许可证有效期为2022-01-07至2027-01-06。

## 1.2  项目验收工作由来

为充分利用特钢集团的原材料高线盘条、煤气、蒸汽等资源优势，公司投资建设“山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目”（以下简称“80万吨项目”），进行线材盘条的深加工，形成产业链的拓展和延伸，增加产品附加值。2018年5月22日，《山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目环境影响报告书》经原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局予以审批（潍环高书审字[2018]2号）。

批复建设内容：项目总投资348308.0万元，一期投资198817.2万元，二期投资149490.8万元，其中环保投资4828万元。项目占地面积670000平方米，总建筑面积586522平方米，其中胎圈钢丝车间2座，建筑面积290158平方米，钢帘线车间2座，建筑面积233980平方米，酸洗车间2座，建筑面积6400平方米，办公及研发中心1处，建筑面积37728平方米，原、辅料仓库8处，建筑面积共5300平方米，成品仓库1处，建筑面积7950平方米，一般工业暂存库1处，建筑面积5006平方米，设置酸罐区1处（35m3盐酸高、低位储罐各2座、10m3硫酸高、低位储罐各2座）、50t/d盐酸再生装置2座、10t/d废硫酸处理系统2套以及配套的公用辅助设施等。

项目购置直进干式拉丝机、水箱拉丝机、捻股机、热处理线、热处理-电镀黄铜生产线、回火-化镀青铜生产线等主要先进设备8060台（套），分两级建设，建成后形成年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线（其中胎圈钢丝60万吨/年，钢帘线20万吨/年）的生产能力。

项目按照环评报告所述内容分两期进行建设，一期规划建设酸洗车间1座，设置酸洗线1条；建设胎圈钢丝车间1座，设置1条热处理生产线及8条化镀生产线、拉丝机，形成30万/a胎圈钢丝产能；建设钢帘线车间1座，设置1条热处理生产线及8条电镀生产线、拉丝机，形成10万t/a钢帘线产能，并配套建设仓库、罐区等公用辅助设置，合计产品总产能为40万t/a。二期建设内容同一期一致，公辅工程依托一期工程。

基于一期工程建设内容较多，企业决定对一期工程进行分步建设，首先进行胎圈钢丝产品建设。截至2021年6月，建设完成酸洗车间1座，设置酸洗线1条；胎圈钢丝车间1座，设置1条热处理生产线及2条化镀生产线（1#、2#线）、拉丝机，形成7.5万吨/a胎圈钢丝产能，同步配套建设原料仓库、成品仓库、罐区、循环水系统、变配电、办公化验等公用辅助工程、设施，并于2021年7月12日组织通过了竣工环保验收工，上述建设内容简称“一期已验工程”。一期工程中涉及钢帘线产品的生产车间及配套生产线及二期工程全部内容均未建设。

截至2022年3月，山东经纬钢帘线科技有限公司“年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线）”主体工程及配套环保设施均建设完毕，根据国家有关环保法规，建设项目的污染防治设施必须经竣工环境保护验收合格后方可投入生产。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部[2017]第4号令）及项目环评批复等文件要求，山东经纬钢帘线科技有限公司开展项目竣工环保验收工作，并委托潍坊绿诚环保咨询有限公司、山东道邦检测科技有限公司协助开展项目自主验收工作。

## 1.3 验收工作的组织与启动时间

2022 年 3 月，潍坊绿诚环保咨询有限公司、山东道邦检测科技有限公司协助建设单位成立了项目竣工环境保护验收组，对项目现场进行了踏勘、与环评批复情况进行了对比分析，并根据项目污染物排放情况制定了监测计划。

## 1.4  验收项目范围与内容

### 1.4.1 验收范围

根据胎圈钢丝生产工艺流程，钢丝在进行化学镀铜前，首先需进行酸洗(酸洗能力40万吨/a)、热处理（热处理能力3.6万吨/a,部分胎圈钢丝需要，部分不需要）后方可进入化镀工段。考虑一期工程中已建内容（包括酸洗车间、酸洗线1条，胎圈钢丝车间、热处理先1条、1#、2#化镀线2条及配套拉丝机、仓库、罐区等公辅工程）均已完成验收，本次验收重点为年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线及配套设施），包括3#、4#胎圈钢丝生产线及配套拉丝机、污染防治设施及风险防范措施等。对于依托的一期已验工程内容，本次验收引用其验收结论，并对一期已验工程进行简要叙述，一并纳入本次验收。

### 1.4.2 验收内容

核查工程在设计、施工和试运营阶段对环境影响报告书及批复中所提出的环境保护措施的落实情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况。

检查项目实际建设内容、实际生产能力、产品内容及原辅料的使用情况。

核查项目外排污染物（水、气、声、固废）达标情况、环保设施（污水处理、废气处理）运行情况、污染物治理效果（污水处理效果、废气处理效果）、环评批复和总量控制指标落实情况。

核查项目环境风险防范措施和应急预案的制定和执行情况，核查环境管理制度执行情况、环境保护管理制度的制定和实施情况，相应的环境保护机构、人员和仪器设施的配备情况。

核查项目周围敏感保护目标分布及受影响情况；检查项目卫生防护距离内是否有新建环境敏感建筑物。

通过公众意见调查，了解公众对工程建设期及试运营期环境保护工作的意见和要求；

对上述监测与检查的内容综合分析、整体评价得出验收意见及结论。

## 1.5 验收监测方案及报告编制

竣工环境保护验收工作启动后，验收组组织技术人员进行了现场踏勘,根据项目生产工艺流程及产污环节、污染物排放情况和周边环境概况制定了验收监测方案，

2022年5月，山东道邦检测科技有限公司根据验收检测方案，开展项目竣工环保验收检测工作，并编制了《验收检测报告》，报告编号：DB220520SDJW01号。

在资料收集、现场勘察及验收监测报告等基础上，潍坊绿诚环保咨询有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）相关要求，编制完成了《山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线）竣工环境保护验收监测报告》。

# 2  验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订， 2020 年 9 月 1 号施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日修正）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，（2018年8月31日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日修正）；

- 《山东省环境保护条例》，（ 2018年11月30日修订）；

- 《山东省水污染防治条例》，（2018年9月21日修订）；

- 《山东省大气污染防治条例》，（ 2018年11月30日修正）；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》，（ 2018年1月23日修正）；

- 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令 2017年 第682号)；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环发[2015]52号）；

- 《关于加强建设项目环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（鲁环函[2012]493号）。

- 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）；

- 《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》（鲁环函[2011]417 号文，2011年6月）；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号)；

- 《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）；

- 《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）；

- 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》(环办环评函【2020】688号)。

- 《关于进一步做好建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作的通知》（环办执法〔2020〕11 号）

- 《潍坊市环境保护局关于规范环境保护设施验收工作的通知》（2018年1月10日）。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；

- 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》的公告（生态环境部公告 2018年 第9号）。

## 2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

- 《山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目环境影响报告书》（2018 年2月）；

- 《关于山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目环境影响报告书的批复》（潍环高书审字［2018］2号），2018年5月22日。

## 2.4 其他相关文件

- 《年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目总量确认书》（WFGXZL(2018)2号）；

- 《山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程-7.5万t/a胎圈丝部分）竣工环境保护监测报告》及验收意见；

- 项目竣工检测报告（编号:DB220520SDJW01号）；

- 《山东经纬钢帘线科技有限公司突发环境事件应急预案》（2022年版）。

# 3  工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

### 3.1.1 项目地理位置

山东经纬钢帘线科技有限公司位于潍坊高新区潍安路 18 号，胶济铁路以南、张蛤路以西，验收项目生产经营场所中心经度：119.239342°E，纬度：36.640073°N。项目地理位置与环评一致。

与项目环评时期相比，原评价范围内的新站村、张家官庄村、于家官庄村、东黄门庄村、西黄门庄村、后车留庄村、三岔河、虾蟆屯社区、辛冬三村、葛家村、辛冬一村、辛冬二村、东曹庄村、河南头村、辛李庄家村、辛王家庄村、谷家石门村、孙家庄子村等均已搬迁。

企业现状周边主要环境敏感目标见表3.1-1。

表3.1-1   项目周边主要环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对项目距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度° | 纬度° |  |  |  |  |  |
| 银通社区（金辰公馆） | 119.231014 | 36.664552 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2334 |
| 潍钢家园 | 119.220328 | 36.623182 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2045 |
| 渭水苑一期 | 119.225757 | 36.622860 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1838 |
| 渭水苑二期 | 119.239554 | 36.623182 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSW | 1532 |
| 渭水苑三期 | 119.226593 | 36.620650 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1992 |
| 钢城现代学校 | 119.232645 | 36.622881 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1577 |
| 小站村 | 119.257235 | 36.622967 | 居 区 | 人群 | 二类区 | SE | 2079 |
| 前车留庄 | 119.264101 | 36.629190 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 2060 |
| 西河下 | 119.273242 | 36.632752 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 2530 |
| 山庄村 | 119.275799 | 36.644264 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 2944 |
| 西曹庄村 | 119.214737 | 36.619207 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2654 |

项目地理位置见附图1，企业周边关系影响图见附图2。

### 3.1.2 平面布置

经纬钢帘线科技有限公司厂区呈规则矩形布置，以厂区办公楼南北道路为界分东西两个项目区，道路以东为现有工程区域，分布有预应力项目、镀锌项目；以西为80万吨项目。

胎圈丝车间作为80万吨项目的一部分建设内容，呈南北纵向分布，最南侧为原料库，最北侧为成品库，中间段为拉丝、化镀段，化镀区域自东向西依次为1#-4#线。酸洗线位于车间内东南区域，热处理线位于车间内西南区域。

污水站及配套废酸再生装置位于胎圈丝车间化镀段以东，室外单独布置，循环冷却系统、仓库位于胎圈丝车间化镀段以西，室外单独布置。办公楼、危废库依托现有。

厂区平面布置图见附图3，胎圈丝车间内生产线及设备布置情况见附图4。

## 3.2 建设内容

项目产品：子午线轮胎用胎圈钢丝

设计生产规模：7.5万吨/a（3#、4#化镀线产能）

建设内容： 3#、4#化镀线及配套收线、放线装置、36条拉丝机及配套收线、放线装置。

总投资：验收项目合计总投资约10200万元。

### 3.2.1 项目组成

由于本次验收内容属于“80万吨项目”中一期工程的一部分内容，且项目环评及审批文件中均对一期工程的建设内容进行了明确，故本次验收项目组成情况分别按照一期工程建设内容、一期工程已验收建设内容、本次验收建设内容给出列表，不再将“80万吨项目”整体工程建设内容参与项目组成进行列表对比。

验收项目工程组成见表3.2-1。

表3.2-1   验收项目工程组成

| 序号 | 类别 | 名称 | “80万吨项目”一期工程建设内容 | 一期已验工程（1#、2#线及配套设施） | 本次验收内容（3#、4#线及配套设施） | 与环评阶段相比变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 酸洗车间 | 酸洗车间1座，建筑面积为3200m2，建设酸洗线1条，设计酸洗能力为40万t/a | 建设酸洗车间1座，建筑面积为3288m2，配置酸洗线1条，盘条酸洗能力为40万t/a | / | 依托 |
|  |  | 胎圈钢丝 车间 | 胎圈钢丝车间1座，建筑面积145079m2，共建设1条热处理生产线及8条化镀生产线，另配置拉丝机等设备，产能为30万t/a胎圈钢丝 | 建设胎圈钢丝车间1座，建筑面积145000m2，建设1条热处理生产线及2条化镀生产线（1#、2#），另配置拉丝机等设备，产能为7.5万t/a胎圈钢丝 | 建设3#、4#2条化镀生产线，拉丝机36台等，产能为7.5万t/a胎圈钢丝。 | 热处理线依托一期已验 |
|  |  | 钢帘线 车间 | 钢架结构厂房，建筑面积116990m2，布置1条热处理生产线及8条电镀生产线，另配置拉丝机等设备，产能10万t/a | / | / | 未建设 |
| 2 | 辅助 工程 | 办公、研发 中心等 | 办公、研发中心、会议、接待中心、员工服务中心位于厂区西北角，建筑面积37728m2 | 建设办公楼1座，内含会议室、化验室、样品间、物检室、淋浴间等，建设培训室1座，建设配电室1处 | / | 依托一期已验及现有工程 |
| 3 | 储运 工程 | 原、辅料仓库 | 胎圈钢丝车间南部、钢帘线车间南部均单独设1处盘条库，在钢帘线车间西部单独设1处化学品库，化学品库内设围堰，围堰尺寸为6m×5m×1.5m，用于存放氨水、库马龙等液态物料；同时在胎圈钢丝车间（一期）西侧设2处服务于全厂的辅料库，建筑面积为5300m2。原辅料库的建设能够满足本项目原、辅料存储要求 | 已建设：（1）胎圈丝车间南侧建设1处盘条原料库；（2）胎圈丝车间（一期）西侧设置化学品库1处，存放库马龙等液态物料（未建设电镀线，不使用氨水）；（3）建设高架零配件仓库、辅助仓库各1座，满足本项目原、辅料存储要求。 未建设：（1）未建钢帘线车间南侧的1处盘条库；（2）胎圈钢丝车间（一期）西侧设2处服务于全厂的辅料库。 | / | 依托一期已验 |
|  |  | 成品仓库 | 胎圈钢丝车间北部、钢帘线车间北部均单独设成品库，同时在胎圈钢丝车间（一期）西侧设1处服务于全厂的成品库，建筑面积为7950m2。成品仓库建设能够满足成品存储要求 | 已建设：胎圈丝车间北侧建设成品仓库1处，建筑面积6400m2； 未建设：（1）钢帘线车间北部成品库；（2）胎圈钢丝车间（一期）西侧设1处服务于全厂的成品库. | / | 依托一期已验 |
|  |  | 酸罐区 | 设置35m3盐酸卧式高、低位储罐各1座，位于废水处理站顶部，罐区设围堰，围堰尺寸为10m×9m×1.5m；10m3硫酸卧式高、低位储罐各1座，位于废水处理站顶部，罐区设围堰，围堰尺寸为6m×5m×1.5m；储罐设呼吸阀，减少无组织废气排放 | 建设3×35m3盐酸储罐，配套围堰，硫酸采用吨桶暂存 | 新建硫酸暂存储罐 | 盐酸储罐依托一期已验 |
| 4 | 公用 工程 | 供水系统 | 新鲜水由市政自来水供给，新建供水管线，新鲜水用量为649.85m3/d；回用水由特钢集团污水站出水供给，用量为384m3/d | 新鲜水接特钢集团自来水管网，新建供水管线，回用水由厂区内污水站供给 | 新设供水管线 |  |
|  |  | 排水系统 | “雨污分流”，新建雨污水管网；新建1座规模45m3/h酸碱废水处理站处理酸碱废水，处理达标后的尾水同生活污水、纯水制备废水一同进入特钢集团污水处理站进一步处理后，部分回用于本项目，部分在特钢集团综合利用，不外排 | “雨污分流”，新建雨污水管网；建设1500m3/d污水站1座处理酸碱废水、纯水制备浓水等，处理后全部回用；含铜废水依托厂区现有480m3/d污水处理站处理，处理后去特钢集团高炉冲渣，生活污水去特钢集团污水处理站处理后回用，项目废水不外排。 | 新设排水管线 |  |
|  |  | 供热系统 | 蒸汽、焦炉煤气依托特钢集团气源，新建蒸汽、煤气管网，蒸汽用量为54.8t/h，焦炉煤气用量为504万m3/a | 焦炉煤气改为天然气，蒸汽、天然气依托特钢集团，新建供气（汽）管线 | 新建供气（汽）管线 |  |
|  |  | 供电系统 | 电源拟由现有预应力钢绞线车间南侧现有10KV开关站接引，新敷电缆至新建电气室，年用电量为42310kWh | 建设变电所2处，年用电量为3200kWh | 新敷设供电线路 |  |
| 5 | 环保 工程（整体项目） | 废水治理 | 新建2座规模45m3/h酸碱废水处理站处理酸碱废水，分两期进行建设，处理达标后的尾水同生活污水、纯水制备废水一同进入特钢集团污水处理站进一步处理后，部分回用于本项目，部分在特钢集团综合利用，不外排 | 新建1500m3/d污水站1座，处理酸碱废水，处理后全部回用；含铜废水经现有480m3/d污水处理站处理，处理后去特钢集团高炉冲渣，生活污水去特钢集团污水处理站处理后回用，项目废水不外排。 | 酸碱废水依托现有1500m3/d污水站处理，处理后全部回用；化镀废水依托现有480m3/d污水站处理，处理去特钢集团高炉冲渣；生活污水去特钢集团污水处理站处理全部回用。 |  |
|  |  | 废气治理 | 酸洗工序、化镀工序、酸再生系统产生的HCl、硫酸雾废气均采用酸雾净化塔处理达标后经18m排气筒（P5/P6/P7-P18/P21/P22/P24/P26/P28/P30/P31/P32）排放；焦炉煤气燃烧烟气经低氮燃烧+SNCR脱硝+双碱法脱硫除尘系统净化处理后经18m排气筒（P3/P4/P19/P20/P23/P25/P27/P29）排放；库马龙涂层产生的非甲烷总烃气体采用活性炭吸附处理达标后经18m高排气筒（P9/P12/P15/P18）排放 | 胎圈帘线集中酸洗废气经酸雾浄化塔(一级碱喷淋)后通过1根18m排气筒排放；胎圈钢丝热处理生产线1#线明火炉（燃烧天然气）加热废气经SNCR脱硝后，通过1根18m排气筒排放；胎圈钢丝热处理生产线1#线酸洗废气经酸雾浄化塔（一级水喷淋+一级碱喷淋）后，通过1根18m排气筒排放；胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气经酸雾浄化塔（一级水喷淋+一级碱喷淋）后，通过1根18m排气筒排放；胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗废气经经酸雾浄化塔（一级碱喷淋）后，通过1根18m排气筒排放；胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气经两级活性炭吸附后，通过通过1根18m排气筒排放。 | 胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气经酸雾浄化塔（一级水喷淋+一级碱喷淋）后，依托现有1根23m排气筒排放；胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗废气经经酸雾浄化塔（一级碱喷淋）后，依托现有1根24m排气筒排放；胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气经两级活性炭吸附后，依托现有1根18m排气筒排放。 | 废气处理装置为新建，排气筒为依托，高度增加 |
|  |  | 噪声治理 | 基础减震、隔音、消音设备 | 基础减震、隔音、消音设备 | 基础减震、隔音、消音设备 |  |
|  |  | 固废治理 | 新建废酸处理系统，包括2座50t/d盐酸再生装置及2套10t/d废硫酸处理系统，分两期建设，均位于胎圈钢丝车间东侧废水处理站内，酸再生站采用蒸汽间接加热、负压蒸发浓缩工艺，蒸发产生的气体经冷凝器冷凝成为稀盐酸，返回酸洗车间再次使用，废酸液经蒸发浓缩使氯化亚铁达到一定浓度后使氯化亚铁以结晶的形式析出，再经分离获取氯化亚铁的晶体，产生氯化亚铁作为副产品包装后进行储存销售，硫酸处理系统采用成套的一体化膜处理装置处理后，产生的硫酸溶液回用于生产工序，产生硫酸亚铁作为副产品包装后进行储存销售；危废暂存依托现有工程危险废物暂存库，一般工业固废暂存新建废料库，位于胎圈钢丝车间（一期）西侧，建筑面积为5006m2 | （1）一般固废 项目产生的一般固废主要为生活垃圾、废钢丝、废拉丝粉、废包装材料（硼砂、拉丝粉、硫酸铜、硫酸亚锡、淬火液等）、废反渗透膜等。 （2）危险废物 危险废物包括废酸液（酸洗线、热处理线、化镀线）、酸洗槽渣、废碱液、碱洗槽渣、氢氧化钠废包装袋、化镀槽液、化镀槽渣、废润滑油、废活性炭等。 生活垃圾委托环卫部门处理；废钢丝、废拉丝粉外售潍坊特钢集团有限公司作为炼钢原料；废包装材料外售综合利用；废反渗透膜由厂家回收。 废酸液去废酸再生装置处置，酸洗槽渣、氢氧化钠废包装袋、化镀槽液、化镀槽渣、废润滑油、废活性炭产生后经危废库暂存，定期委托有资质单位处置；废碱液、废硫酸配入1500m3/d污水处理站作酸性、碱性废水调节使用。 | （1）一般固废 项目产生的一般固废主要为生活垃圾、废钢丝、废拉丝粉、废包装材料（硼砂、拉丝粉、硫酸铜、硫酸亚锡、淬火液等）、废反渗透膜等。 （2）危险废物 危险废物包括废酸液（酸洗线、热处理线、化镀线）、酸洗槽渣、废碱液、碱洗槽渣、氢氧化钠废包装袋、化镀槽液、化镀槽渣、废润滑油、废活性炭等。 生活垃圾委托环卫部门处理；废钢丝、废拉丝粉外售潍坊特钢集团有限公司作为炼钢原料；废包装材料外售综合利用；废反渗透膜由厂家回收。 废酸液去废酸再生装置处置，酸洗槽渣、氢氧化钠废包装袋、化镀槽液、化镀槽渣、废润滑油、废活性炭产生后经危废库暂存，定期委托有资质单位处置；废碱液、废硫酸配入1500m3/d污水处理站作酸性、碱性废水调节使用。 |  |
|  |  | 环境风险 | 设地埋式事故水池，总容积为270m3，能够满足项目事故水暂存要求；危废暂存依托现有暂存库，暂存库位于特钢集团初期雨水池西侧，占地面积约为64m2，密闭存储，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单建设要求 | 依托厂区现有地埋式事故水池，事故池容积270m3，危废暂存依托现有占地面积为450m2暂存库。 |  | 依托 |

### 3.2.2 主要生产设备

胎圈丝车间主要生产设备（含一期已验工程）设备情况见表3.2-2

表3.2-2   主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 处理/生产能力（万吨/a） | 数量（条/台） | 规格或生产线组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中酸洗线 | 40 | 1 | 一级水密封槽（备用）、1级水浴槽、7级盐酸洗槽（5用2备）、4级水冲洗槽（2级水洗+2级冲洗）、表调槽（备用）、两级磷化槽（备用）、一级温洗槽（备用）、1级硼化槽、1级烘干槽 | 一期已验工程 |
| 2 | 热处理线 | 3.6 | 1 | 收放线装置、一级热水洗槽、明火加热炉及炉前平台、一级水浴淬火槽、一级一级冷水洗槽、二级电解碱洗槽、八级水洗槽、一级盐酸洗槽、八级水洗槽、一级硼化槽、烘干装置 |  |
| 3 | 拉丝机 | / | 10 | 直拉机台12/600 |  |
| 4 |  | / | 10 | 直拉机台13/600 |  |
| 5 |  | / | 4 | 中拉机台11/450 |  |
| 6 |  | / | 2 | 中拉机台12/450 |  |
| 7 |  | / | 5 | 直拉机14/600 |  |
| 8 |  | / | 3 | 大拉机6/600 |  |
| 9 | 收、放线机（架） | / | 若干 |  |  |
| 10 | 化镀线 | 7.5 | 2 | 两级热水洗槽、一级碱洗槽、三级热水洗槽、烘干装置、中频回火炉、二级热水洗槽、一级酸洗槽、八级水洗槽、一级电解碱洗槽、一级水洗槽、化镀槽、九级水洗槽、中和槽、八级水洗槽、烘干装置、库马龙涂层装置 |  |
| 11 | 包装线 | / | / |  |  |
| 12 | 胎圈钢丝化镀线 | 7.5 | 2 | 两级热水洗槽、一级碱洗槽、三级热水洗槽、烘干装置、中频回火炉、二级热水洗槽、一级酸洗槽、八级水洗槽、一级电解碱洗槽、一级水洗槽、化镀槽、九级水洗槽、中和槽、八级水洗槽、烘干装置、库马龙涂层装置 | 本次验收内容 |
| 13 | 拉丝机 | / | 10 | 直拉机台12/600 |  |
| 14 |  | / | 10 | 直拉机台13/600 |  |
| 15 |  | / | 8 | 中拉机台11/450 |  |
| 16 |  | / | 9 | 中拉机台12/450 |  |
| 17 | 收、放线机（架） | / | 若干 |  |  |

表3.2-3   已建设备与一期工程设备对比表

| 序号 | “80万吨项目”一期工程 | 一期已验工程+本次验收工程合计 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产线名称 | 数量（条/台） | 生产线名称 | 数量（条/台） |  |
| 1 | 集中酸洗线 | 1 | 集中酸洗线 | 1 |  |
| 2 | 热处理线 | 1 | 热处理线 | 1 |  |
| 3 | 拉丝机 | 109 | 拉丝机 | 70 |  |
| 4 | 胎圈钢丝化镀线 | 8 | 胎圈钢丝化镀线 | 4 |  |
| 5 | 收、放线机（架） | 若干 | 收、放线机（架） | 若干 |  |

可见，目前已建成设备、装置、生产线未超过“80万吨项目”中一期工程规模，设备情况未发生重大变化。

### 3.2.3 依托工程

1、前处理生产线依托

本次验收内容为3#、4#胎圈钢丝化镀线及配套拉丝机，收、放线设备等，其化镀前工段（包括酸洗、热处理）等均依托一期已验工程。

验收项目生产框架见下图。

图3.2-1   本次验收项目与一期已验生产关系图

2、废酸再生装置及污水处理站依托

集中酸洗及化镀线废盐酸依托现有3m3/h废酸再生装置；污水处理分别依托现有1500m3/d污水处理站及480m3/d含铜、锌废水污水处理站。

“3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目”单独履行环保手续。本次验收不赘述。

3、排气筒依托

3#、4#胎圈钢丝化镀线废气排气筒依托现有1#、2#线已建排气筒，并增加了排气筒高度。

## 3.3 主要原辅材料及燃料消耗

所用原辅材料及燃料用量按照满负荷产能下消耗情况进行统计见表3.3-1。

表3.3-1   验收项目万吨主要原辅材料用量一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 使用工序 | 状态 | 年用量（t） | 包装规格 | 最大 储量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 集中酸洗段（按照7.5万t/a盘条酸洗能力考虑） |
| 1 | 原料盘条 | 酸洗 | 固体 | 7.5万 | / | 8000 | 原料库 |
| 2 | 硼砂 | 硼化 | 固体 | 66 | 袋装，50kg/袋 | 10 | 原料库 |
| 3 | 32%盐酸 | 酸洗 | 液体 | 330 | / | 80 | 盐酸储罐 |
| 4 | 蒸汽 | 酸洗、烘干 | 液体 | 10800 | / | / | 特钢直供 |
| 二 | 胎圈钢丝综合生产车间（含热处理段+化镀段） |
|  | 热处理段（按照设计产能3.6万t/a处理能力考虑） |
| 序号 | 原辅料名称 | 使用工序 | 状态 | 年用量（t） | 包装规格 | 最大 储量（t） | 备注 |
| 1 | 酸洗后原料盘条 | 热处理 | 固体 | 3.6万 | / | / |  |
| 2 | 拉丝粉 | 粗拉、拉拔 | 固体 | 28 | 袋装，25kg/袋 | / | 原料库 |
| 3 | 32%盐酸 | 盐酸洗 | 液体 | 216 | 储罐 | 100 | 盐酸储罐 |
| 4 | 片碱 | 电解碱洗、中和 | 固体 | 150 | 袋装，25kg/袋 | 20 | 片碱 |
| 5 | 硼砂 | 涂硼 | 固体 | 144 | 袋装，50kg/袋 | / | 原料库 |
| 6 | 淬火液 | 水浴淬火 | 液体 | 18 | 桶装，220kg/桶 | / | 塑料桶 |
| 7 | 天然气 | 加热炉 | / | 138万 | / | / |  |
| 8 | 新鲜水 | 水洗等 | 液体 | 1080 | / | / |  |
| 9 | 蒸汽 | 盐酸酸洗 | / | 2160 | / | / |  |
| 10 | 纯水 | 淬火、硼化 | / | 9720 | / | / |  |
| 11 | 拉丝模具 | 拉丝 | 固体 | 9000块 | / | / |  |
|  | 化镀段（按照设计产能7.5万t/a生产能力考虑） |
| 序号 | 原辅料名称 | 使用工序 | 状态 | 年用量（t） | 包装规格 | 最大 储量（t） | 备注 |
| 1 | 32%盐酸 | 盐酸洗 | 液体 | 750 | 储罐 | 100 |  |
| 2 | 硫酸 | 电解酸洗、化镀 | 液体 | 150 | 吨桶 | 2 | 浓度93%-98% |
| 3 | 片碱 | 电解碱洗、中和 | 固体 | 150 | 袋装，25kg/袋 | 20 |  |
| 4 | 硫酸亚锡 | 化镀 | 固体 | 1.5 | 袋装，5kg/袋 | 0.2 |  |
| 5 | 硫酸铜 | 化镀 | 固体 | 150 | 袋装，25kg/袋 | 2.5 |  |
| 6 | 纯水 | 配液等 | / | 5250 | / | / |  |
| 7 | 新鲜水（即自来水） | 水洗等 | / | 2250 | / | / |  |
| 8 | 蒸汽 | 烘干 | / | 10500 | / | / | 特钢直供 |
| 9 | 库马龙（钢丝防腐结合剂） | 涂层 | 液 | 225 | 桶装，180kg/桶 | 2 | 主要成分是古马隆茚树脂，铁桶 |

注：

（1）集中酸洗车间酸洗线1条，胎圈钢丝化镀生产线2条（3#\4#），酸洗及化镀段原料消耗按照7.5万吨胎圈钢丝考虑，若叠加1#\2#化镀线产能，其原料消耗量将加倍。

（2）胎圈钢丝热处理生产线1条，设计处理能力为3.6万t/a，折120t/天，只针对粗（大）拉胎圈钢丝进行热处理，对直拉、中拉钢丝无需热处理，一期已验工程验收时已按照生产线满负荷运行下原辅料消耗量考虑。

## 3.4 水源及水平衡

### 3.4.1 给水

1、生产用水情况

（1）集中酸洗车间

集中酸洗车间用水环节主要为水浴用水、冲洗用水、酸洗配置用水、硼化配置用水等，全部采用回用水，根据建设单位实际运行经验，在生产线正常运行情况下，年使用回用水量为75000m3/a，补充蒸汽冷凝水10800t/a。

（2）胎圈钢丝热处理车间

根据建设单位实际运行数据，热处理车间不使用回用水，全部使用新鲜水，其新鲜水消耗量约为1080 m3/a，补充蒸汽冷凝水2160t/a、补充纯水9720 t/a。

（3）胎圈钢丝化镀车间

根据建设单位实际运行数据，胎圈钢丝化镀车间消耗新鲜水用量2250 m3/a，补充蒸汽冷凝水10500t/a、补充纯水5250 t/a。

（4）循环系统补充水

3#、4#循环水系统补水水质大部分为回用水，补充部分新鲜水，验收项目年补充新鲜水用量为14000 m3/a；叠加依托的集中酸洗线、热处理线，项目年补充新鲜水用量为30000 m3/a。

（5）酸雾净化塔补充水

酸雾净化塔采用碱吸收、水吸收等单一或组合工艺，中和废水排入新建1500m3/d废水处理站，定期补充酸雾净化塔新鲜水，年新鲜水消耗量约为30 m3/a，叠加依托的集中酸洗线、热处理线，新鲜水消耗量约为48 m3/a。

2、生活给水情况

验收项目年消耗新鲜水量为1200m3/a，叠加依托的集中酸洗线、热处理线，项目年耗新鲜水量为3150m3/a。

### 3.4.2 排水

验收项目厂区排水系统采用“雨污分流、污污分流”系统，排水主要为生产废水、生活污水及雨水（含初期雨水）。

1、生产废水、生活污水

项目生产废水主要是各生产线酸洗废水、循环冷却系统排污水等，全部排入新建1500m3/d污水处理站，经处理后全部在厂区内回用，不外排。

验收项目生活污水主要包括洗手池、卫生间、洗澡间等生活设施排水，室内排水系统设计按常规考虑，室内污、废水排至室外化粪池，经化粪池后排入潍坊特钢集团有限公司3万m3/a污水处理站进一步处理后，出水在集团公司内综合利用，不外排。

2、雨水排水系统

项目盐酸罐区部分为露天设置，设置初期雨水收集系统收集每次降雨前15分钟的雨水，同时厂区路面设置雨水导排管线，收集的雨水（含初期雨水及15min后雨水）全部输送至特钢集团雨水池暂存，分批次打入特钢集团30000m3/d污水站处理后全部回用，不外排。

3、生活污水系统

验收项目生活排水主要包括洗手池、卫生间等生活设施排水，室内排水系统设计按常规考虑，室内污、废水排至室外化粪池，经过化粪池预处理后，排入特钢集团30000m3/d污水站处理后全部回用，不外排。

验收项目水平衡图见图3.4-1，验收项目+依托的酸洗、热处理工段水平衡见图3.4-2。

图3.4-1   本次验收内容水平衡图   单位： m3/a

图3.4-2   本次验收内容+依托酸洗、热处理工段水平衡  单位： m3/a

## 3.5 生产工艺

### 3.5.1 酸洗工段工艺流程及产排污

验收项目建设集中酸洗生产线1条，酸洗能力40万t/a，其工艺流程及产污环节简述如下：

装料车将盘条送至悬挂移动车，逐一输送到水浴、酸洗、冲洗、涂硼、烘干各工艺槽进行表面处理加工，最后下料。悬挂移动车行走轨道为环形。各工艺槽分布于轨道下方位置，整个操作路线为程控闭式循环，装载盘条的悬挂移动车群在各道工序的加工可同步进行。

盘条外形尺寸：单件Φ1300mm×Φ900mm×2100mm，盘条规格：线径Φ5.5~16mm，盘条重量：单件≤3000kg，盘条含碳量：0.4~0.85%C。

1、上料

上料时将盘条两件平行装入上料车，悬挂移动车等待上料车到位信号后，盘条自动提起，进入正常工作状态，上料车自动返回。

2、水浴

水浴工序为新增，主要是去除粘附在盘条表面的浮尘等杂质，为后续酸洗减轻压力。

3、酸洗（5用2备）

酸洗盘条的盐酸符合工业盐酸标准（酸内不得含氟等有害成份），其浓度不小于27%（本项目所购原料盐酸浓度为32%）。

酸洗槽串联，有液位测量、温度测量，槽体两边有手动加酸、自动加水、自动加热、自动鼓泡等功能，各槽酸液回用由酸泵互换调节。槽体由10mm厚钢板焊接，内衬钢网衬塑，PE材质，厚度12mm-13mm，钢板外侧方管加固，中间夹层采用硅酸铝纤维保温，外包采用2mm钢板封闭组成，钢板表面衬有耐酸DC197玻璃钢。槽底铺垫30mm厚花岗岩，保护槽底不被硬物损坏。槽体底部制成斜面，便于清渣，槽内配置空气搅动装置。槽体最大耐热温度≤80℃。

酸洗槽配备有自动加热器、液位传感器、温度传感器、进酸阀、自动进水阀、空气自动搅拌阀、排污阀、排酸阀、溢流口等，酸洗槽密封盖设置观察口及吸风口，酸洗1进口装有自动门。

工艺设计梯度酸洗，从低浓度往高浓度酸洗，低浓度盐酸与盘条表面氧化层反应，起到盘条表层氧化层松弛作用，为后序酸洗提供帮助。低浓度盐酸与盘条反应后，一般氧化层很快脱落于酸洗1和2槽内，酸洗3、4、5槽内很少积存氧化层。当低浓度酸槽亚铁大于工艺参数和浓度低于工艺要求时，则需要排放1号和2号酸槽，酸洗3.4.5补给1.2号，高浓度盐酸补给3.4.5号，因此，节省了用酸量。

盐酸槽设计气动搅拌，便形成流动酸洗，使盐酸池浓度均匀，同时加快盐酸与盘条反应速度，通过优化设计使生产线酸槽工艺时间低于传统型酸洗线，工艺时间缩短1/3。酸洗槽设计了加热器，盐酸温度小于0℃时，反应速度较慢，通过加热使盐酸加快反应起到了加速酸洗效果。酸洗槽槽底设计斜底，便于排污、排液，槽外侧配置了换酸泵，使各个槽液均可互换补液。酸槽上部设计梯形密封盖，两侧均有自动门，顶部配有抽风管，槽内完全形成负压，确保酸雾无外泄，车间内无异常酸味，彻底改善生产环境。

酸洗1：温度15℃~30℃，浸泡时间5分钟，盐酸6%~8%，补充水为自来水。酸洗2：温度15℃~30℃，浸泡时间5分钟，盐酸8%~12%，补充水为自来水。酸洗3：温度15℃~30℃，浸泡时间5分钟，盐酸12%~15%，补充水为自来水。酸洗4：温度15℃~30℃，浸泡时间5分钟，盐酸15%~18%，补充水为自来水。酸洗5：温度15℃~30℃，浸泡时间5分钟，盐酸18%~20%，补充水为自来水。

酸洗工序更换控制条件如下：①当酸洗池浓度低于工艺要求，即上述的6%、8%、12%、15%、18%，将高浓度的酸液以此打入前面的低浓度酸洗池，最前面的酸洗池浓度低于6%时，作为废酸外排，去废酸再生装置。②定时分析酸洗池中亚铁离子含量，当亚铁含量大于250g/L时，即作为废酸外排，去废酸再生装置。

4、冲洗

盘条进入槽内有自动高压冲洗、排污、溢流等功能，冲洗槽槽体由10mm厚钢板焊接，内衬DC197耐酸玻璃钢，钢板外侧方管加固，外包钢板封闭组成，外包钢板衬有耐酸DC197玻璃钢，槽底铺垫30mm厚花岗岩。槽体底部制成斜面（槽体外形尺寸4m×4m×2.0m）。冲洗槽四周配有上下二层喷淋管，一层交叉喷盘条相切处，第二层喷盘条外侧面，喷淋管材料采用PP管，冲洗槽外侧配置18.5KW液下泵三台，冲洗压力0.5MPa。两端各设有两根盘条内侧喷淋管负责盘条内侧各点的喷淋。

5、涂硼、晾干

表面经处理的盘条涂以硼砂，为拉拔做准备。涂硼使用硼砂为原料，配成溶液。采用浸泡式涂硼方式，浸泡3~5min，浸泡液浓度为150~200g/l，工艺使用温度95~98℃，随后蒸汽烘干得表面处理后盘条，待用。

表面处理工艺流程及产污环节见图3.5-1。

图3.5-1   表面处理工艺流程及产排污环节图

注：经现场勘察，盘条表面处理阶段实际建设1级水浴、7级盐酸洗（5用2备）、4级水冲洗（减少1级）、1级硼化、1级烘干，剩余空槽作为上述工艺的备用槽。

### 3.5.2 热处理工段工艺流程及产排污

验收项目建设胎圈钢丝建设热处理生产线1条，仅针对大拉，即粗拉钢丝进行热处理，其中拉（即细拉）、直拉钢丝不需要进行热处理，热处理生产线设计处理能力3.6万t/a，

1、粗拉、收线、放线

采用直进式拉丝机，卷筒采用窄缝式水冷，拉丝模采用直接水冷；冷却效果好；采用一级强力窄V带和一级硬齿面减速机传动，传动效率高、噪音低；采用全封闭防护系统，安全性好；采用气张力调谐，拉拔平稳；采用交流变频控制技术（或直流可编程序控制系统）、屏幕显示，自动化程度高、操作方便、拉拔的产品质量高。拉丝机（立式）设备技术参数及特性：卷筒直径600-650mm，卷筒数量8-13头；最大进线直径：φ6.5/φ5.5，出线直径φ4.0-φ1.2；卷筒冷却方式：采用夹缝式循环水和独立风冷，模子盒冷却：强力水冷；配备与拉丝机同步收、放线机；工字轮尺寸φ530mm×500mm×φ1000mm，内孔φ120mm；各组拉丝机可点动、也可联动；配有校直器、计米器。

将硼化好的盘条放在放线架上，经过8-13道次压缩拉拔，将钢丝收在工字轮上。放线机和收线机一一对应，且每根钢丝均能独立调速。收线采用张力可控制双卷筒收线并辅助计米报警装置，张力可控制是利用变频器控制系统来实现的，减少钢丝运行时抖动以提高产品质量。

2、热水洗

槽体设储存槽与上位槽，利用循环泵从储存槽抽水送入上位槽中，对钢丝进行溢流水洗。其目的为清除钢丝表面上拉拔后的残留涂层以便钢丝加热。清洁水适当添加、溢流排放。储存槽设有进水、排污、溢流口。

3、明火炉加热

钢丝通过放线机放线后进入明火炉进行热处理。明火炉采用天然气作为燃料，燃烧的火焰直接与钢丝接触，其目的为利用高温改变钢丝的内部的组织结构，形成奥氏体结构，提高钢丝的性能，有利于拉拔，热处理分为五个温度区间，加热温度在960℃~1040℃之间。

4、水浴淬火

水浴不是一个全新的连续淬火方式，它是一种全新的不等温式淬火工艺。常规来说，如果钢丝和单纯水直接的冷却，一般会得到坚硬的马氏体，根本无法拉拔。但是在水中加入能提高水黏度的高分子添加剂（本项目淬火液采用碱性聚丙烯酸钠）后，会使水分子和添加剂产生良好结合，增大了水蒸汽界面的表面张力，使热传导系数率大大降低，从而实现钢丝的慢速而稳定的冷却，获得所需要的适合拉拔的以片间距为20~40µm左右的索氏体组织。水淬火炉水汽由罩集中收集，水汽引出管经调节阀有序排放。

5、冷水洗

明火炉和水淬出来的钢丝表面温度较高，需进行冷却，采用常温水连续冲洗，同时水冷却可以去除部分钢丝表面的氧化铁皮和淬火液。

6、电解碱洗

槽体设储存槽与上位槽，利用循环泵从储存槽抽碱液送入上位槽中，对钢丝进行溢流式电解碱洗，碱槽底部成倾斜状，并设有积渣坑，以便沉淀、排污。槽体上加密封罩，预留热气出口，热气接到酸雾塔，经酸雾塔处理产生废水，进入水处理系统。槽体外表全部保温，以减少热量损失。储存槽设有进水、排污、溢流口，配有碱液液位控制器，当水位低于正常液位时，连接在碱洗后与热水洗间的电动阀会自动打开，将热水洗中的碱性热水加到碱液中。在槽体出口端设有气吹装置，减少液体的带出。操作面设有清渣孔，便于清理。

7、水洗

槽体设储存槽与上位槽，利用循环泵从储存槽抽水送入上位槽中，对钢丝进行溢流水洗。储存槽设有进水、排污、溢流口，进水口配有流量计，可根据钢丝的清净程度对进水进行计量调节，确保水资源的合理利用。在槽体出口端设有气吹装置，将水洗后钢丝上带的水吹回到水洗槽中，减少水的浪费。槽体配有盖子，减少热量的损失。

8、盐酸洗

经热处理后的钢丝表面附有少量的氧化铁皮，需使用盐酸进行酸洗清除，盐酸溶液浓度约为250g/L，温度为常温，FeCl2≤30g/L，装置出口处有吹扫装置以减少钢丝带出酸量。

9、水洗

经酸洗的钢丝洗去其表面的残留酸液，装置出口处有吹扫装置，减少钢丝带出液。

10、涂硼

表面经处理的盘条涂以硼砂，为拉拔做准备。涂硼使用硼砂为原料，配成溶液。硼砂溶液浓度为150~200g/l，工艺使用温度95~98℃，随后进行烘干。

11、烘干

经涂硼后的钢丝表面硼砂没有干透，无法进行工字轮收线，必须进行烘干后方可进行收线以便后续拉拔，烘干采用电加热方式，烘干工艺温度为200℃。

12、成品（中丝）拉拔、收线

将热处理后钢丝进一步拉拔至所需的成品规格，采用工字轮收线，以便为下道工序做好准备。

### 3.5.3 化镀工艺流程及产排污

对胎圈钢丝化镀处理生产线中的中频回火、电解酸洗、化镀锡青铜、纯水洗、中和、库马龙涂层工序进行介绍。

1、中频回火

热水洗后钢丝采用经过电加热中频炉回火（400℃左右），以消除钢丝拉拔存在的应力，恢复钢丝的性能。中频炉：功率600kW，温度370~420℃，应配备稳压装置，测温仪采用国产产品，可以实现闭环控制。

2、电解酸洗

经过盐酸洗后钢丝表面还存有残余的氧化铁皮和硼砂，装置使用电化学原理。使用电解酸洗清除残余物的同时有活化钢丝、有利化镀功能，电解酸洗液中硫酸溶液的浓度约为200g/L，循环使用。

3、化镀锡青铜、纯水洗

化镀锡青铜是胎圈钢丝的关键过程，是通过化学置换方法在钢丝表面镀上一层锡青铜，有利于钢丝在轮胎硫化过程中的粘合作用。其镀液成分由硫酸、硫酸铜、硫酸亚锡和回用水组成，反应温度为25~45℃，CuSO4·5H2O浓度为13g/L，硫酸浓度为30g/L，Sn2+含量为0.01~0.15%（低锡）、0.1~1.5%（中高锡）。化镀后钢丝采用纯水洗去其表面的化镀液，水洗废水可以用作化镀液补充用水。

化镀反应方程式如下：

SnSO4+Fe2+=FeSO4+Sn2+；

CuSO4+Fe2+=FeSO4+Cu2+

4、中和水洗

中和水洗是采用氢氧化钠溶液进一步去除化镀后钢丝表面镀层的残留化镀液，装置出口设吹扫装置，减少钢丝带出液。

5、库马龙涂层

库马龙涂层的主要作用是增加钢丝与橡胶间的粘合力，库马龙溶液采用库马龙树脂材料为主要原料。

化镀工段生产工艺及产污环节图见图3.5-3。

## 3.6  项目变动情况

表3.6-1  项目主要变动情况分析

| 序号 | 所在生产线 | 环评设计情况 | 实际建设情况 | 变化情况及变化原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺变化 | 1、化镀线工艺：放线-五级热水洗-中频回火-五级水洗-酸洗-五级水洗-电解酸洗-五级水洗-化镀-五级水洗-中和-五级水洗-烘干-库马龙涂层-收线、检验 | 1、化镀线工艺：放线-二级热水洗-电解碱洗-三级热水洗-烘干-中频回火-二级水洗-酸洗-八级水洗-电解酸洗-一级水洗-化镀-八级水洗-中和-八级水洗-烘干-库马龙涂层-收线、检验 | （1）放线后五级热水洗改为二级热水洗；（2）二级热水洗后新增电解碱洗-三级热水洗-烘干工序；（3）中频回火后五级热水洗改为二级热水洗；（4）酸洗后五级水洗改为八级水洗；（5）电解酸洗后五级水洗改为一级水洗；（6）化镀后五级水洗改为八级水洗；（7）中和后五级水洗改为八级水洗； 工艺流程进行了优化。 |
| 2 | 污染防治 措施变化 | 废水 | / | 化镀后含铜废水去现有480m3/d污水处理站处理，处理后排入特钢集团高炉冲渣池 | 环评遗漏含铜废水 |
|  |  | 固废 | 1、废硫酸经膜过滤后低浓度硫酸回用，产生硫酸亚铁外售综合利用。 | 1、废硫酸浓度作为污水处理站碱性废水中和剂使用，不再产生硫酸亚铁 2、含铜污泥作为危废，经危废库暂存后，定期委托有资质单位处置。 | 1、硫酸浓度较低，含亚铁离子浓度高，不具备回用价值，兼污水处理站采购硫酸作为中和剂，将废硫酸资源化利用。 2、环评遗漏含铜废水处理，进而未识别含铜污泥 |

注：1、除上述变化外，与项目环评及批复文件相比，作为本项目配套工程的废酸再生装置及污水处理站在建设阶段发生了重大变动，其变动内容单独履行环保手续，与一期已验工程同步验收，不再纳入本项目的变动分析。

2、由于本项目3#、4#化镀线化镀前的前处理工段依托一期已验工程，前处理工段其变动内容已经体现在一期已验工程验收报告中，本次验收不再赘述。

对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》(环办环评函【2020】688号)，本项目以上变动不属于重大变动，纳入验收管理。

# 4  环境保护设施

## 4.1 污染物治理及处置设施

### 4.1.1 废水

项目排水包括雨水系统、污水系统，采用“雨污分流制”。

（1）雨水系统

厂区范围内全部雨水经厂区雨水管网统一排至潍坊特钢集团有限公司雨水池，分批打入特钢集团污水处理站处理后回用，不外排；

（2）污水系统

1）生活污水经化粪池预处理后，排入潍坊特钢集团有限公司污水处理站，经处理达标后在集团内综合利用，不外排。

2）生产废水根据是否含铜分为两类，化镀工序前各类水洗废水及尾气吸收废水、中和废水、循环冷却系统排污水等为不含铜废水，排入1500m3/d污水处理站，处理全部回用；化镀工序后水洗废水为含铜废水，排入现有480m3/d污水处理站，处理后经管道排入特钢集团高炉冲渣池。

下面重点对1500m3/d、480 m3/d污水处理站处理工艺进行介绍。

图4.1-1   1500m3/d污水站工艺流程

图4.1-2   480m3/d污水站（含锌、铜废水处理站）工艺流程

注：1、含锌废水非本项目产生，为现有工程产生。

2、含铜、含锌污水分别采用两套独立的处理单元，其污水处理工艺一致，故工艺流程按照一套来描述。

### 4.1.2 废气

1、有组织废气

与验收项目直接相关的有组织废气为化镀线盐酸洗废气、化镀线电解酸洗废气及库马龙涂层废气；化镀线依托工段有组织废气包括集中酸洗废气、热处理线盐酸洗废气、热处理线明火加热炉废气，合计有组织排气筒6根。

有组织废气处理、排放情况见表4.1-1。

表4.1-1   废气污染物排放及治理设施一览表

| 序号 | 排气筒所在工段 | 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理设施 | 排气筒参数 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 高度（m） | 内径尺寸（m） |  |
| 1 | 集中酸洗工段 | 胎圈帘线集中酸洗废气排气筒 | 集中酸洗槽 | 氯化氢 | 有组织 | 酸雾浄化塔（一级碱吸收 | DA050 | 18 | 0.95 | 大气 |
| 2 | 热处理工段 | 胎圈钢丝热处理生产线1#线酸洗废气排气筒 | 酸洗槽 | 氯化氢 | 有组织 | 一级水吸收+一级碱吸收 | DA044 | 18 | 0.32 | 大气 |
| 3 |  | 胎圈钢丝热处理生产线1#线明火炉加热废气排气筒 | 明火炉加热废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 有组织 | SNCR | DA048 | 18 | 0.6 | 大气 |
| 4 | 化镀工段 | 胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气 | 胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗槽 | 氯化氢 | 有组织 | 酸雾浄化塔（一级水吸收） | DA045 | 23 | 0.7 | 大气 |
| 5 |  | 胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗废气 | 胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗槽 | 硫酸雾 | 有组织 | 酸雾浄化塔（一级碱吸收） | DA046 | 24 | 0.92 | 大气 |
| 6 |  | 胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气 | 胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层 | VOCs | 有组织 | 两级活性炭吸附 | DA047 | 18 | 0.7 | 大气 |
| 注：1、排气筒编号、高度、内径与企业排污许可证中载明内容保持一致； 2、本次验收项目依托集中酸洗生产线、热处理生产线等前处理工段合计排气筒3根，与新建3#、4#化镀线直接相关的排气筒有3根，全部依托一期已验工程中1#、2#化镀线已建排气筒，3#、4#化镀线产污环节配套的废气处理装置为新建，排气筒为依托。 |

2、无组织废气

项目无组织废气主要包括化镀线、酸洗线及热处理线各酸洗槽、化镀槽等密封不严而未被有效收集的废气，通过槽体采用全封闭式微负压设计，尽量降低挥发性气体的散溢，减少无组织废气排放。

### 4.1.3 噪声

项目噪声污染源主要为拉丝机、水泵及风机等，产噪值在65～90dB（A）之间。本项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界外声环境的影响，工程采取以下噪声防治措施：

（1）主要设备防噪措施

机械设备：在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备；在厂区总体布置中统筹兼顾、合理布局，并进行基础减震、车间墙面上安装部分吸声材料。空压机：各风机进风口、吸气口安装消声器，以降低空气动力噪声，墙面上安装部分吸声结构。冷却塔：对冷却塔安装进、排风消声器，落水盘加装消声垫，对冷却塔进行基础减震及管道做隔振处理等。其他噪声源：其他专业设计中对一般的噪声源如泵、风机等采取相应的噪声控制措施；车间也采取吸声、减振、墙隔声、合理布局等措施。

尽量选用低噪声设备；在噪声级较高的设备上加装消音、隔音装置；各种水泵及风机均采用减震基底，连接处采用柔性接头。

（2）设备安装设计的防噪措施

在设备、管道安装设计中，应注意隔震、防震、防冲击。注意改善气体输送时场状况，以减少气体动力噪声。

（3）厂房建筑设计中的防噪措施

选用吸声性能好的墙面材料；在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板。水泵等大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。

（4）厂区总布置中的防噪措施

厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物单独布置，与其他建筑物间距适当加大，以降低噪声的影响。

经采取以上降噪措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。

### 4.1.4 固（液）体废物

1、一般固废

项目产生的一般固废包括废钢丝、废拉丝粉、非危化品原料废包装材料、废反渗透膜等。

废钢丝、废拉丝粉外售潍坊特钢集团有限公司作为炼钢原料；废包装材料外售综合利用；废反渗透膜由厂家回收。

2、危险废物

危险废物包括废酸液（酸洗线、热处理线、化镀线）、酸洗槽渣、废碱液、碱洗槽渣、氢氧化钠废包装袋、化镀槽液、化镀槽渣、废润滑油、废活性炭、含铜污泥等。

废酸液（盐酸）去废酸再生装置处置，电解酸洗废酸液配入污水站中和碱性废水，酸洗槽渣（盐酸酸洗、硫酸酸洗）、氢氧化钠废包装袋、化镀槽液、化镀槽渣、废润滑油、废活性炭、含铜污泥产生后经危废库暂存，定期委托有资质单位处置；废碱液部分作为酸雾吸收用外，剩余部分配入1500m3/d污水处理站作酸性废水调节使用。

3、生活垃圾

生活垃圾委托环卫部门处理。

表4.1-2   本次验收项目固（液）体废物产生与处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 实际产生量 （t/a） | 固废属性 | 处置去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胎圈丝集中酸洗车间（按照酸洗7.5万吨盘条计算） | 水浴槽渣 | / | 一般固废 | 污水站 | 水浴废水及硼化废水排放时连同槽渣、污泥一起进入污水站，以污泥形式排出 |
|  | 硼化污泥 | / | 一般固废 | 污水站 |  |
|  | 废酸液（盐酸） | 480 | HW34，900-300-34 | 去废酸再生装置 |  |
|  | 废酸洗槽渣 | 0.5 | HW17，336-064-17 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生，参照环评一期工程预估量根据产能折算 |
|  | 硼砂包装袋 | 0.12 | 一般固废 | 综合利用 |  |
| 热处理车间（3.6万吨产能下） | 水浴槽渣 | 0.1 | 一般固废 | 污水站 | 根据2021年版危废名录，其不属于危废废物。暂未产生，参照环评一期工程预估量根据产能折算。 |
|  | 废碱液（碱洗） | / | HW35，900-353-35 | 配入污水站调节酸性废水 | 暂未产生 |
|  | 废碱洗槽渣 | / | HW17，336-064-17 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生 |
|  | 废酸液（盐酸酸洗） | 135 | HW34，900-300-34 | 去废酸再生装置 |  |
|  | 硼砂包装袋 | 0.01 | 一般固废 | 外售处置 |  |
|  | 片碱包装袋 | 0.02 | HW49，900-041-49 | 危废库暂存后，委托处置 |  |
|  | 淬火液包装桶 | 0.30 | 一般固废 | 外售处置 |  |
| 化镀车间（7.5万t/a胎圈钢丝产能） | 废碱液（碱洗） | / | HW35，900-353-35 | 配入污水站调节酸性废水 | 暂未产生 |
|  | 废碱洗槽渣 | / | HW17，336-064-17 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生 |
|  | 片碱包装袋（碱洗+中和） | 0.48 | HW49，900-041-49 | 危废库暂存后，委托处置 |  |
|  | 废酸液（盐酸酸洗） | 350 | HW34，900-300-34 | 去废酸再生装置 |  |
|  | 废酸液（电解酸洗，废硫酸） | 120 | HW34，900-300-34 | 配入污水站中和碱性废水 |  |
|  | 化镀槽液 | 81 | HW17，336-064-17 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生，参照环评一期工程预估量根据产能折算 |
|  | 化镀槽渣 | 0.4 | HW17，336-064-17 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生，参照环评一期工程预估量根据产能折算 |
|  | 库马龙废包装桶 | 22.5 | 一般固废 | 外售处置 |  |
|  | 硫酸铜废包装袋 | 0.48 | 一般固废 | 外售处置 |  |
|  | 硫酸亚锡废包装袋 | 0.01 | 一般固废 | 外售处置 |  |
| 大中拉车间 | 废拉丝粉 | 10 | 一般固废 | 外售特钢集团 |  |
|  | 废钢丝 | 1500 | 一般固废 | 外售特钢集团 |  |
|  | 拉丝粉包装袋 | 0.32 | 一般固废 | 外售处置 |  |
| 公用辅助工程等 | 废润滑油 | 0.4 | HW08， 900-217-08 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生，较难给出定量数据，取自环评一期工程数据 |
|  | 废活性炭 | 1.28 | HW49， 900-039-49 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生，根据充填量核算 |
|  | 反渗透膜 | 0.072t/2a | 一般固废 | 厂家回收 | 暂未产生，根据设计单位资料 |
|  | 含铜污泥 | 2.0 | HW17，336-062-17 | 危废库暂存后，委托处置 |  |

表4.1-3   本次验收项目+一期已验工程固（液）体废物产生与处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 实际产生量 （t/a） | 固废属性 | 处置去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胎圈丝集中酸洗车间（按照酸洗15万吨盘条计算） | 水浴槽渣 | / | 一般固废 | 污水站 | 水浴废水及硼化废水排放时连同槽渣、污泥一起进入污水站，以污泥形式排出 |
|  | 硼化污泥 | / | 一般固废 | 污水站 |  |
|  | 废酸液（盐酸） | 960 | HW34，900-300-34 | 去废酸再生装置 |  |
|  | 废酸洗槽渣 | 1.0 | HW17，336-064-17 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生，参照环评一期工程预估量根据产能折算 |
|  | 硼砂包装袋 | 0.24 | 一般固废 | 综合利用 |  |
| 热处理车间（3.6万吨产能下） | 水浴槽渣 | 0.2 | 一般固废 | 污水站 | 根据2021年版危废名录，其不属于危废废物。暂未产生，参照环评一期工程预估量根据产能折算。 |
|  | 废碱液（碱洗） | / | HW35，900-353-35 | 配入污水站调节酸性废水 | 暂未产生 |
|  | 废碱洗槽渣 | / | HW17，336-064-17 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生 |
|  | 废酸液（盐酸酸洗） | 270 | HW34，900-300-34 | 去废酸再生装置 |  |
|  | 硼砂包装袋 | 0.02 | 一般固废 | 外售处置 |  |
|  | 片碱包装袋 | 0.04 | HW49，900-041-49 | 危废库暂存后，委托处置 |  |
|  | 淬火液包装桶 | 0.6 | 一般固废 | 外售处置 |  |
| 化镀车间（15万t/a胎圈钢丝产能） | 废碱液（碱洗） | / | HW35，900-353-35 | 配入污水站调节酸性废水 | 暂未产生 |
|  | 废碱洗槽渣 | / | HW17，336-064-17 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生 |
|  | 片碱包装袋（碱洗+中和） | 0.96 | HW49，900-041-49 | 危废库暂存后，委托处置 |  |
|  | 废酸液（盐酸酸洗） | 700 | HW34，900-300-34 | 去废酸再生装置 |  |
|  | 废酸液（电解酸洗，废硫酸） | 240 | HW34，900-300-34 | 配入污水站中和碱性废水 |  |
|  | 化镀槽液 | 4 | HW17，336-064-17 | 危废库暂存后，委托处置 | 根据实际运行情况统计 |
|  | 化镀槽渣 | 0.8 | HW17，336-064-17 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生，参照环评一期工程预估量根据产能折算 |
|  | 库马龙废包装桶 | 45 | 一般固废 | 外售处置 |  |
|  | 硫酸铜废包装袋 | 0.9 | 一般固废 | 外售处置 |  |
|  | 硫酸亚锡废包装袋 | 0.02 | 一般固废 | 外售处置 |  |
| 大中拉车间 | 废拉丝粉 | 20 | 一般固废 | 外售特钢集团 |  |
|  | 废钢丝 | 3000 | 一般固废 | 外售特钢集团 |  |
|  | 拉丝粉包装袋 | 0.64 | 一般固废 | 外售处置 |  |
| 公用辅助环保工程等 | 废润滑油 | 0.8 | HW08， 900-217-08 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生，较难给出定量数据，取自环评一期工程数据 |
|  | 废活性炭 | 2.56 | HW49， 900-039-49 | 危废库暂存后，委托处置 | 暂未产生，根据充填量核算 |
|  | 反渗透膜 | 0.144t/2a | 一般固废 | 厂家回收 | 暂未产生，根据设计单位资料 |
|  | 含铜污泥 | 4.0 | HW17，336-062-17 | 危废库暂存后，委托处置 |  |

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

#### 4.2.1.1 突发环境事件应急预案

2022年6 月，山东经纬钢帘线科技有限公司签署发布了《山东经纬钢帘线科技有限公司有限公司突发环境事件应急预案（2022年版）》，风险级别为较大风险；同月，潍坊市生态环境局高新分局对该突发 环境事件应急预案进行了备案（备案号： 370708-2022-023-M）。

突发环境事件应急预案备案见附件。

#### 4.2.1.2 三级防控体系

本项目在生产过程中有涉及盐酸、硫酸等使用，为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系：

一级防控措施：将污染物控制在处置区范围内；二级防控将污染物控制在排水系统事故缓冲池；三级防控将污染物控制在终端污水处理站，确保生产非正常状态下不发生污染事件。

项目的环境风险应急措施表现为如下几个方面：

1、一级防控措施

硫酸储罐位于车间内，与车间内导排沟连同，盐酸罐区四周均设置0.6m 高围堰，泄漏的硫酸和盐酸可全部收集。

2、二级防控措施

集中酸洗车间外东侧设置 1 座70m3废酸收集池，厂区设置1座270m3事故收集池，用于收集事故状态下产生的事故废水（液）。

3、三级防控措施

废酸池内设施应急泵，紧急状况下可将废酸泵入污水处理站。

#### 4.2.1.3 隐蔽工程防渗措施

项目生产车间、废水处理站、罐区、危废暂存库均采取了防渗措施，防渗证明材料见附件。

### 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

山东经纬钢帘线科技有限公司按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）、《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》(DB37T2643-2014)设置了废气、废水排放口，规范了采样口及采样平台。

项目已设置符合规范的采样口及采样监测平台，在废水、废气排放口处设置规范化标识，排污口规范化证明材料见下图。

证明中所列8根排气筒为与验收项目有关的且已建成的胎圈钢丝生产线部分及废酸再生装置排气筒，具体列表说明如下。

表4.2-1   与验收项目相关的排气筒情况

| 序号 | 排气筒名称 | 排污许可中的编号 | 所属项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期酸再生焙烧烟气排气筒 | DA032 | 3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目 |
| 2 | 一期酸再生氧化铁粉转运废气排气筒 | DA033 |  |
| 3 | 胎圈钢丝热处理生产线1#线酸洗废气排气筒 | DA044 | 80万吨项目，一期已验，本次验收前处理工段排气筒 |
| 4 | 胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气排气筒 | DA045 | 80万吨项目，一期已验，本次验收依托 |
| 5 | 胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗化镀废气排气筒 | DA046 | 80万吨项目，一期已验，本次验收依托 |
| 6 | 胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气排气筒 | DA047 | 80万吨项目，一期已验，本次验收依托 |
| 7 | 胎圈钢丝热处理生产线1#线明火炉加热废气排气筒 | DA048 | 80万吨项目，一期已验，本次验收前处理工段排气筒 |
| 8 | 胎圈帘线集中酸洗废气排气筒1# | DA050 | 80万吨项目，一期已验，本次验收前处理工段排气筒 |

验收项目环评及批复文件中暂未要求设置相关的在线监测装置。

### 4.2.3 其他设施

项目不涉及以新带老改造工程、关停或拆除现有工程、淘汰落后生产装置、生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

本次验收建设内容总投资额10200万元，环保投资额295万元，环保投资占总投资额的百分比为2.89%。

表4.3-1   验收项目实际环保投资一览表

| 污染种类 | 建设内容 | 实际投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气处理装置（水洗塔、碱洗塔、活性炭吸附装置）及导排管线、排气筒改造、运行 | 50 |  |
| 废水 | 废水导排管线、废水处理运行费用 | 30 |  |
| 噪声 | 隔声、减震 | 5 |  |
| 固体废物 | 处置费用 | 200 |  |
| 绿化 | / | / | 依托，不新增 |
| 其他 | 污染源例行检测等 | 10 |  |
| 费用合计 | 295 |  |

4.3.2 “三同时”落实情况

验收项目环保设施设计单位为北京北方节能环保有限公司、施工单位为江阴市欧姆机械设备有限公司、潍坊金科环保设备有限公司，环保设施“三同时”落实情况见下表。

表4.3-2   “三同时”落实情况一览表

| 环评报告书批复内容 | 本次验收内容实际建设落实情况 | 备注与说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、该项目位于潍坊高新区于家庄村搬迁后的空地上。总投资348308.0万元，一期投资198817.2万元，二期投资149490.8万元，其中环保投资4828万元。项目占地面积6700m2,总建筑面积586522m2,其中胎圈钢丝车间2座建筑面积290158m2,钢帘线车间2座建筑面积233980m2,酸洗车间2座建筑面积6400m2，办公及研发中心l处建筑面积37728m2,原、辅料仓库8处建筑面积共5300m2，成品仓库l处建筑面积7950m2，一般工业固废暂存库1处建筑面积5006m2，设置酸罐区一处（35m3盐酸高、低位储罐各2座、10m3硫酸高、低位储罐各2座）、50t/d盐酸再生装置2座、l0t/d废硫酸处理系统2套以及配套的公用辅助设施等。 项目购置直进干式拉丝机、水箱拉丝机、捻股机、热处理线、热处理-电镀黄铜生产线、回火-化镀青铜生产线等主要先进生产设备8060台套，分两期建设，建成后形成年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线（其中胎圈钢丝60万吨／年，钢帘线20万吨／年）的生产能力。 | 项目位于潍坊高新区于家庄村搬迁后的空地上，本次验收建设内容总投资额10200万元，环保投资额295万元，依托一期已验工程厂房、办公、储运等工程，建设2条化镀生产线及配套拉丝机等设备，年产胎圈钢丝 7.5 万t/a。 | 验收内容属于环评批复中一期工程的一部分内容 |
| 二、原则同意专家组的技术评估意见。《报告书》提出的各项污染防治措施基本可行，可作为项目建设、环境管理和环保验收的依据，建设单位必须认真组织落实，确保各项污染物稳定达标排放。项目建设中必须加强环保设施建设，严格落实以下污染防治措施： | 建设单位认真组织落实，确保各项污染物稳定达标排放。项目建设中必须加强环保设施建设，严格落实以下污染防治措施 | 已落实 |
| 1、落实施工期间污染防治措施，确保产生的扬尘、废水、噪声不对周围环境产生影响。做好施工期间的水土保持工作，工程开挖应避开雨季；采取有效措施抑制施工扬尘，施工场地应进行围挡并及时进行洒水抑尘；施工期间产生的机械清洗水等工程废水经沉淀池沉淀处理后可回用到工程中，沉淀物进行工程回填不外排；建筑垃圾日产日清。车辆进出应采取遮盖、密闭等措施，减少抛洒，禁止车辆沾带泥土出入工地；及时对场地进行硬化和绿化。施工现场禁止混凝土搅拌，严禁夜间施工作业，避免噪声污染扰民，施工期间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）中规定的排放限值要求。 | 1、落实施工期间污染防治措施，确保产生的扬尘、废水、噪声不对周围环境产生影响。做好施工期间的水土保持工作，工程开挖应避开雨季；采取有效措施抑制施工扬尘，施工场地应进行围挡并及时进行洒水抑尘；施工期间产生的机械清洗水等工程废水经沉淀池沉淀处理后可回用到工程中，沉淀物进行工程回填不外排；建筑垃圾日产日清。车辆进出应采取遮盖、密闭等措施，减少抛洒，禁止车辆沾带泥土出入工地；及时对场地进行硬化和绿化。施工现场禁止混凝土搅拌，严禁夜间施工作业，避免噪声污染扰民，施工期间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）中规定的排放限值要求。 | 已落实 |
| 2、项目表面处理线产生的废气经2套酸雾净化塔处理后通过2根不低于18m高的排气筒Pl、P2排放，确保排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。胎圈钢丝热处理线产生的酸洗废气经2套酸雾净化塔处理后通过2根不低于18m高的排气筒P5、P6排放，确保排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；产生的明火炉加热废气经2套低氮燃烧＋SNCR脱硝＋双碱法脱硫除尘系统处理后通过2根不低于18m高的排气筒P3、P4排放，确保排放满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）重点控制区要求。 胎圈钢丝化镀处理生产线产生的酸洗废气经4套酸雾净化塔处理后通过4根不低于18m高的排气筒P7、P10、P13、P16排放；产生的电解酸洗废气经4套酸雾净化塔处理后通过4根不低于18m高的排气筒P8、P11、P14、P17排放；产生的化镀废气采用4套酸雾净化塔处理、库马龙涂层废气采用4套活性炭装置吸附处理，处理后的废气通过4根不低于18m高的排气筒P9、P12、P15、P18排放；确保以上废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 钢帘线热处理生产线产生的明火炉加热废气经2套低氮燃烧＋SNCR脱硝＋双碱法脱硫除尘系统处理后通过2根不低于18m高的排气筒P19、P20排放，确保排放满足《山东省区域性大气污染物大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)重点控制区要求；产生的酸洗废气经2套酸雾净化塔处理后通过2根不低于18m高的排气筒P21、P22排放，确保排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。钢帘线电镀处理生产线产生的明火炉加热废气经4套低氮燃烧＋SNCR脱硝＋双碱法脱硫除尘系统处理后通过4根不低于18m高的排气筒P23、P25、P27、P29排放，确保排放满足《山东省区域性大气污染物大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013）重点控制区要求；产生的酸洗废气经4套酸雾净化塔处理后通过4根不低于18m高的排气筒P24、P26、P28、P30排放，确保排放满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008）表5新建企业标准要求。 酸再生系统产生的废气经2套酸雾净化塔处理后通过2根不低于18m高的排气筒P31、P32排放，确保排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中二级标准。 落实报告书中提出的各项无组织废气防治措施，确保NH3废气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表2监控浓度限值要求；确保HCl、硫酸雾、非甲烷总烃的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2监控浓度限值要求。 | 2、项目表面处理线产生的废气经1级酸雾净化塔处理后通过1根18m高的排气筒排放，HCl排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 胎圈钢丝热处理线产生的盐酸酸洗废气经酸雾净化塔处理后通过1根18m高的排气筒排放，HCl排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；产生的明火炉加热废气经SNCR脱硝处理后通过1根18m高的排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2019）表1 重点控制区要求。 胎圈钢丝化镀处理生产线产生的盐酸酸洗废气经酸雾净化塔处理后通过1根18m高的排气筒排放，HCl排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；产生的电解硫酸酸洗废气经酸雾净化塔处理后通过1根18m高的排气筒排放，硫酸雾排放满足《电镀污染物排放标准》（GB21900- 2008）；库马龙涂层废气采用活性炭装置吸附处理，处理后的废气通过1根18m高的排气筒排放，VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）标准要求。 落实报告书中提出的各项无组织废气防治措施，确保NH3废气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表2监控浓度限值要求；确保HCl、硫酸雾、非甲烷总烃的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2监控浓度限值要求。 |  |
| 3、项目区内实行雨污分流，应认真做好各种污、废水收集和污水管道、化粪池、危险废物暂存场所等重点防渗区域的防渗漏工作。新建2座规模为45m3/h酸碱废水处理站处理酸碱废水，处理达标后的废水汇同生活污水、纯水制备废水一同进入特钢集团污水处理站进一步处理，处理后的废水部分回用于本项目，部分在特钢集团内部综合利用，不外排。 | 项目区内实行雨污分流，应认真做好各种污、废水收集和污水管道、化粪池、危险废物暂存场所等重点防渗区域的防渗漏工作。新建1座规模为1500m3/h废水处理站（单独履行环保手续处理化镀废水外生产废水），处理达标后全部回用，不外排，依托现有480m3/d污水站处理含铜废水，经处理后去特钢集团高炉冲渣池。；生活污水经化粪池后进入特钢集团污水处理站进一步处理，处理后的废水在特钢集团内部综合利用，不外排。 | 已落实 |
| 4、通过合理布局，采用减震、隔音、消音、选择低噪音设备等措施，加强对设备的维护管理，认真落实各项噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- -2008)中的3类声环境功能区厂界环境噪声排放限值 | 已落实 |
| 5、项目产生的废盐酸进入废酸再生系统处理，再生盐酸循环利用；废硫酸采用膜过滤处理后低浓度硫酸循环利用；废拉丝液、废电镀槽液、废电镀槽渣、水浴槽渣、酸洗槽渣、废石英砂、过滤膜、污水处理站污泥、废活性炭、废机油、废包装物等危险废物须交由有资质的危险废物处理单位处理，需设置危险废物暂存库并按规范暂存生产过程中产生的危险废物；产生的废钢丝、废拉丝粉、氯化亚铁、硫酸亚铁统一收集后外售作综合利用；产生的生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。 | （1）生活垃圾委托环卫部门处理；废钢丝、废拉丝粉外售潍坊特钢集团有限公司作为炼钢原料； （2）废酸再生工艺变化，不再产生氯化亚铁、硫酸亚铁； （3）废盐酸进入酸再生系统经再生处理后回收利用； （4）化镀不使用拉丝液，不产生废拉丝液； （5）废硫酸酸液配入污水处理站进行碱性废水中和处理，不再产生废石英砂、过滤膜； （6）废碱液进入酸碱废水处理站协助中和酸性废水； （7）废机油、氢氧化钠废包装物、废活性炭、碱洗槽渣、酸洗槽渣、化镀槽渣、化镀槽液、含铜污泥等属于危险废物，暂存于危废库并委托资质单位处理。 （8）未建设电镀生产线，不产生电镀槽渣、电镀槽液等 | 已落实 |
| 6、须采用先进的生产工艺、生产技术，使用清洁原辅材料，减少物耗、能耗、废弃物产生量，并须符合清洁生产要求。 | 采用先进的生产工艺、生产技术，使用清洁原辅材料，减少物耗、能耗、废弃物产生量，符合清洁生产要求 | 已落实 |
| 7、须针对项目生产特点，制定完备的突发环境污染事故应急预案、环境风险防范措施、环境保护管理制度及环境保护设施操作规程，落实环境风险防范、应急及监控等措施，将事故风险环境影响降到最低。 | 针对项目生产特点，制定完备的突发环境污染事故应急预案、环境风险防范措施、环境保护管理制度及环境保护设施操作规程，落实环境风险防范、应急及监控等措施，将事故风险环境影响降到最低。 | 已落实 |
| 三、该项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时建设、同时投入使用。项目建成后按规定程序进行环境保护竣工验收。项目验收合格后，方可正式投入生产。 | 项目环保设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投入使用。项目建成后按规定程序进行环境保护竣工验收。 | 已落实 |
| 四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件；项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 | 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 已落实 |
| 五、潍坊高新区环境监察大队负责项目运行过程中的日常环境管理工作。 | 接受潍坊高新区环境监察大队的管理 | 已落实 |

# 5  环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1 环境影响报告书主要结论与建议

5.1.1 主要结论

#### 5.1.1.1 项目概况

山东经纬钢帘线科技有限公司成立于2013年3月，位于潍坊高新区潍安路18号，主要依托特钢集团提供的原料生产金属丝绳及其制品及现有工程生产的预应力钢丝。山东经纬钢帘线科技有限公司拟投资348308.0万元建设年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目，项目建设地点位于潍坊市高新技术开发区于家庄村搬迁后的空地上，该厂址紧邻特钢集团老厂区。本项目新建年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目分两期建设，一期、二期均为40万t/a，项目建成后总产能达80万t/a。本项目劳动定员6440人，四班三运转，年生产300天，7200小时，预计一期投产日期为2019年7月，二期为2022年12月。

#### 5.1.1.2 项目污染物产生及治理情况

1、 废气

拟建项目有组织废气主要包括酸洗、化镀、酸再生过程产生的HCl、硫酸雾等酸性废气；明火炉加热过程产生的烟尘、SO2、NOx等燃料废气；库马龙涂层过程产生的非甲烷总烃。

表面处理、热处理、化镀处理生产线产生的HCl、硫酸雾废气均采用酸雾净化塔处理达标后经18m排气筒（P1/P2/P5/P6/P7-P18/P21/P22）排放，废气排放浓度及速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；电镀生产线酸洗工序产生的HCl废气采用酸雾净化塔处理达标后经18m排气筒（P24/P26/P28/P30）排放，排放浓度（折基准气量后）能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业标准要求，酸再生系统产生的HCl废气采用酸雾净化塔处理达标后经18m排气筒（P31/P32）排放，排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3标准要求。

焦炉煤气燃烧烟气经低氮燃烧+SNCR脱硝+双碱法脱硫除尘系统净化处理后经18m排气筒（P3/P4/P19/P20/P23/P25/P27/P29）排放，排放量分别为烟尘0.369t/a（一期、二期均为0.185t/a），SO21.19t/a（一期、二期均为0.595t/a），NOx4.32t/a（一期、二期均为2.16t/a），排放浓度均能够满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段重点控制区标准（烟尘10mg/m3、SO250mg/m3、NOx100mg/m3）。

库马龙涂层产生的非甲烷总烃气体采用活性炭吸附处理后经18m高排气筒（P9/P12/P15/P18）排放，废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（120mg/m3、14.2kg/h）。

无组织废气主要为酸洗车间未收集的HCl、硫酸雾、库马龙涂层过程产生的非甲烷总烃、脱硝设施逃逸氨等，通过采取加强车间内通风等措施对无组织废气加以控制，可确保厂界达标。

2、废水

拟建项目生产废水产生量826.4m3/d（一期、二期均为413.2m3/d）、247920m3/a（一期、二期均为123960m3/d），拟新建酸碱废水处理站进行处理，处理主体工艺为中和+曝气+絮凝沉淀+pH调节+石英砂过滤，一期、二期处理规模均为45m3/h（1080m3·/d），能够满足水处理要求。

生产废水经酸碱废水处理站处理后，排入特钢集团厂区污水处理站进一步处理，部分作为拟建项目回用水，其余在特钢集团厂区内综合利用，不外排。

3、 噪声

本项目噪声主要来源于拉丝机、轧尖机、空压机等的噪声，其声压级为65～85dB(A)，选择低噪音优质设备，并安装在厂房内、设有隔音装置，经采取降噪措施后厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对项目周围声环境质量影响不大。因此，从声环境角度考虑，本项目是可行的。

4、 固废

拟建项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废（废钢丝、废拉丝粉）、危险废物（废酸液、废拉丝液、废电镀槽液、槽渣、水浴槽渣、酸洗槽渣、废石英砂、废过滤膜、污水处理站污泥、废活性炭、废机油、废包装物）等。本项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对环境构成二次污染。

#### 5.1.1.3 环境影响评价

1、环境空气

本项目废气污染物影响最大的主要为酸洗工序无组织排放的HCl废气，PHCl=8.37%＜10%，项目区所在地属简单地形，且最大占标率时下风向距离为1009m，确定为三级评价，评价范围确定为以污染源为中心，直径5km的圆形区域。

有组织废气中影响最大为胎圈钢丝化镀线酸洗产生的HCl废气，下风向最大地面浓度Ci为0.003163mg/m3，污染物最大占标率为6.63%，低于10%，最大落地浓度出现距离为排气筒下风向1292m。拟建工程废气的排放对周围环境空气的影响较小，能够被项目周围的环境空气所接纳。

下风向HCl浓度均未超过相应的质量标准限值，因此本项目无组织排放下风向无超标点，本项目不设置大气环境防护距离。

本项目最终确定本项目卫生防护距离为生产车间边界外延100m。即距产生无组织排放有害气体的工段或车间的卫生防护距离之内不得有居住区，距离本项目厂界最近的环境敏感点为SSW方向788m的东黄门庄，其距离车间及储存区的距离为915m，所以拟建工程厂址满足卫生防护距离的要求。

2、地表水

生活污水经化粪池预处理后，排入特钢集团污水处理站，经处理达标后在厂区内综合利用，不外排。生产废水经酸碱废水处理站处理后，排入特钢集团厂区污水处理站进一步处理后部分作为拟建项目回用水，部分在特钢集团厂区内综合利用，不外排。

项目厂区周边地表水系分布着三岔河、浞河；其中三岔河已经断流，浞河目前没有上游来水，全部使用当地污水处理厂出水作为景观河道。不再收集其数据表征地表水环境现状。

3、地下水

根据地下水监测数据，周围环境敏感点监测数据中总硬度、氯化物、溶解性总固体不满足国家《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准的要求，3#、4#点位的硝酸盐氮不满足国家《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准的要求。其中总硬度最大超标倍数1.08，出现在2#点位，氯化物最大超标倍数1.08，出现在2#点位，溶解性总固体最大超标倍数0.784，出现在2#点位，硝酸盐氮最大超标倍数1.57，出现在4#点位，总硬度、氯化物、溶解性总固体含量高，反映当地地下水本底值不满足III类水标准。

硝酸盐氮不会直接存在在环境本底中，基本全部由人工扰动形成的亚硝酸盐氮转化而来，地下水监测结果，亚硝酸盐氮不超标，硝酸盐氮超标，说明本地地下水水质未受到人类活动的持续影响。氯化物、总硬度、溶解性总固体超标属于当地水文地质原因造成的。

4、声环境

拟建项目投产后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目投产对周围声环境影响较小。

5、土壤环境

在各项预防措施落实良好的情况下，拟建项目通过生产废水、原材料等污染土壤的途径不存在，拟建项目投产后对土壤环境影响较小。

#### 5.1.1.4 环境风险评价

拟建项目的建设有利于地区的经济发展，但随着工程的建设，环境风险将增加。因此，必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。项目附近的敏感保护目标主要是后车留镇。在发生事故时，厂区内事故池有足够的容量容纳泄漏物料与事故废水，不会有事故废水外排。因此，环境风险对敏感保护目标的影响小，本项目的环境风险是可以接受的。

#### 5.1.1.5  环境保护措施及其经济技术论证

拟建项目所采用的废气、废水、噪声、固体废物防治措施技术成熟，经济合理，效益明显、可操作性强，在此基础上能够保证拟建项目实施后，实现经济、环境效益的双赢。

#### 5.1.1.6 环境经济损益及社会影响分析

拟建项目的建设在促进社会和经济发展的同时，相应的也将对环境产生一定的影响。在实施必要的环保措施和进行一定的环保投资，可达到预定的环境目标，减轻对周围环境的影响，使社会效益、经济效益和环境效益得到统一。

#### 5.1.1.7 公众参与

由于拟建项目评价范围500m范围之内不存在村庄等环境敏感点。本次环评期间建设单位在环评爱好者网站上就拟建项目情况进行了网上公示，同时在项目区周边公众集中地张贴项目公示、发放调查问卷方式等方式，共发放调查表130份，共计收回问卷130份，问卷有效率为100%；根据调查结果，100%的公众支持项目建设；100%的公众认为项目建成后能够带动当地经济的发展，对项目建设的期望值较高

#### 5.1.1.8 总体结论

本项目选址位于潍坊市高新技术开发区于家庄村搬迁后的空地上，项目符合国家产业政策，选址符合潍坊市及高新区城市总体规划，项目建设能与周边环境相容；项目的开发建设得到当地公众的支持，具有良好的经济效益和较好的社会效益。

通过对本项目的环境影响分析评价，项目施工和运营过程中会对产生废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围环境空气质量、水环境、声环境、生态环境造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。

综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施及生态保护措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响在可接受范围，本项目的建设从环保角度可行

5.1.2 建议

根据环境影响评价结论，为进一步加强对重点环境影响要素的关注，落实污染防治措施，坚持科学发展观，推动拟建项目实现环境、经济和社会效益的协调发展，特提出以下建议：

1、拟建项目要严格执行“三同时”制度，积极落实环评报告书中所提出的污染防治和减缓影响措施，力争把对环境产生的不利影响降至最低限度。

2、拟建项目施工期应制定环境监理和监测制度，采取相应的生态环境保护和水土保持措施。

3、拟建项目建成运营后，厂方应切实把环境保护工作当作企业管理的重要组成部分常抓不懈，除加强自身环境建设外，还应积极配合当地环保部门搞好监督管理工作。

4、强化各类污染防治设施的运行维护和管理，确保其正常运转，符合主体工程的需要。

5、坚持不懈地开展研发工作，力争在能耗、物耗、产品性能和污染物排放等方面实现新的突破，达到同行业先进水平。

## 5.2 审批部门审批决定

2018年5月22日，原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局对该项目环境影响报告书予以审批（潍环高书审字[2018]2号）。环评批复见附件。

# 6  验收执行标准

## 6.1 废气

1、有组织废气

（1）胎圈钢丝集中酸洗废气排气筒中的HCl排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准；

（2）胎圈钢丝热处理生产线1#线明火炉加热炉废气排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求；

（3）胎圈钢丝热处理生产线1#线酸洗废气排气筒中HCl排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准；

（4）胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气排气筒1#中HCl排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准；

（5）胎圈钢丝化镀生产线电解硫酸洗废气排气筒中硫酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准；

（6）胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气排气筒的VOCs执行《挥发性有机物排放标准  第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）。

有组织废气验收执行标准见表6.1-1。

表6.1-1   大气污染物排放标准一览表

| 排气筒名称 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 标准来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胎圈帘线集中酸洗废气排气筒1#DA050 | HCl | 100 | 0.362 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |  |
| 胎圈钢丝热处理生产线1#线明火炉加热废气排气筒DA048 | 颗粒物 | 10 | / | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376 - 2019）表1 |  |
|  | SO2 | 50 | / |  |  |
|  | NOx | 100 | / |  |  |
| 胎圈钢丝热处理生产线1#线酸洗废气排气筒DA044 | HCl | 100 | 0.362 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |  |
| 胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气排气筒DA045 | HCl | 100 | 0.721 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |  |
| 胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗化镀废气排气筒DA046 | 硫酸雾 | 30 | / | 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表5 |  |
| 胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气排气筒1# DA047 | VOCs | 50 | 2.0 | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2 |  |

2、无组织废气

厂界无组织排放HC1、硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度监控限值要求；挥发性有机物执行《挥发性有机物排放标准  第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018），氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级 新扩改建标准。

表6.1-2   废气无组织排放标准限值    单位：mg/m3

| 污染物 | 标准浓度限值(mg/m3) | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| HCl | 0.2 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |
| 硫酸雾 | 1.2 |  |
| VOCs | 2.0 | 《挥发性有机物排放标准第5部分： 表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3 |
| 氨 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级 新扩改建 |

## 6.2 废水

含铜生产废水全部排入480m3/d污水处理站，处理后经管道去特钢集团高炉冲渣池用于高炉冲渣，污水排放按照排污许可证载明的协议标准；

不含铜废水全部排入1500m3/d污水处理站，处理后全部回用。根据《山东经纬钢帘线科技有限公司3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目》环评及批复文件、验收监测报告及验收意见，出水执行《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）要求。

生活污水经化粪池预处理后，排入潍坊特钢集团有限公司3万m3/d污水处理站，经处理达标后在集团厂区内综合利用，不外排。

不同废水出水水质指标见表6.2-1、表6.2-2。

表6.2-1    1500m3/d污水站出水水质技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 水质控制标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 |  | 6.0-9.0 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | ≤10.0 |
| 3 | 浊度 | NTU | ≤5.0 |
| 4 | BOD5 | mg/L | ≤10.0 |
| 5 | COD | mg/L | ≤60.0 |
| 6 | 铁 | mg/L | ≤0.5 |
| 7 | 锰 | mg/L | ≤0.2 |
| 8 | Cl- | mg/L | ≤250 |
| 9 | 钙硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤250 |
| 10 | 全碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤200 |
| 11 | NH3-N | mg/L | ≤5.0 |
| 12 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤1.0 |
| 13 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 14 | 游离氯 | mg/L | 补水管道末端0.1-0.2 |
| 15 | 石油类 | mg/L | ≤5.0 |
| 16 | 细菌总数 | CFU/ML | ＜1000 |

表6.2-2    480m3/d污水站出水水质技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 水质控制标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 |  | 6.0-9.0 |
| 2 | NH3-N | mg/L | ≤70 |
| 3 | 总氮（以N计） | mg/L | ≤120 |
| 4 | SS | mg/L | ≤1500 |

## 6.3 噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区环境噪声排放标准，标准限值详见下表。

表6.3-1   厂界噪声排放标准

| 序号 | 污染因子 | 单位 | 标准限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昼间噪声 | dB(A) | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区厂界环境噪声排放标准 |
| 2 | 夜间噪声 | dB(A) | 55 |  |

## 6.4 固体废物

一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，满足防淋溶、防逸散、防渗漏等措施；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。

## 6.5 总量控制指标

项目总量控制按照2018年5月14日，原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局对该项目主要污染物排放量进行了确认，总量确认书文件：WFGXZL(2018)02号），污染物总量指标为SO2 1.19 t/a、NOx 4.32t/a。

经查，总量确认书文件、排污许可证等均未对颗粒物、VOCs排放总量进行确认，故二者排放总量指标参照环评报告书中数据。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1 废水

项目依托的1500m3/d污水处理站单独履行环保手续，并已完成验收工作，本项目验收不再开展监测。

表7.1-1   废水监测内容一览表

| 序号 | 污水站 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 480m3/d污水处理站 | 出水池（口） | pH值、悬浮物、化学需氧量、总铜、总铁、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、氯化物（以Cl-计）、石油类、总磷（以P计） | 4次/天，监测2天 | 本次实测 |

### 7.1.2 废气

#### 7.1.2.1 有组织废气

由于本次验收项目依托的一期已验工程3根排气筒（集中酸洗废气排气筒、热处理线盐酸洗排气筒、热处理线明火加热炉排气筒）均为独立生产线，与本次验收内容无直接联系，且均已纳入一期已验工程验收，故不再对上述排气筒监测。

本次验收有组织废气监测点位、监测因子、监测频次见表7.1-2。

表7.1-2   有组织废气监测内容一览表

| 序号 | 排气筒名称 | 排气筒编号 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝化镀线盐酸洗废气排气筒 | DA045 | 氯化氢 | 3次/天，监测2天 |  |
| 2 | 钢丝化镀线电解酸洗废气排气筒 | DA046 | 硫酸雾 | 3次/天，监测2天 |  |
| 3 | 钢丝化镀线库马龙涂层废气排气筒 | DA047 | VOCs | 3次/天，监测2天 |  |

#### 7.1.2.2 无组织废气

厂界无组织废气监测点位、监测因子、监测频次及周期详见表7.1-3。

表7.1-3  无组织废气监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界上风向一个点，下风向三个点 | HCl、硫酸雾、VOCs | 4次/天，连续2天，同时记录监测点风速、风向、气温、气压等气象参数 |

### 7.1.3 厂界噪声监测

厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行,在潍坊特钢集团有限公司厂区边界共布设10个监测点位。

监测频次：昼夜各一次，Leq，测两天，检测等效连续A声级，Leq(A)。

图7.1-1   厂界噪声检测点位图

### 7.1.4 固废

调查项目固废产生种类、数量及收集、贮存、处置措施。

## 7.2 环境质量监测

本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定中未对环境敏感保护目标作出要求，因此本项目未进行环境质量监测。

# 8 质量保证和质量控制

## 8.1 监测分析方法

有组织排放废气、无组织排放废气、废水、噪声监测分析方法监测分析方法详见表8.1-1、表8.1-2、表8.1-3。

表8.1-1   有组织废气监测分析方法一览表

| 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 主要仪器设备及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 离子色谱法 | HJ 549-2016 | 离子色谱仪 IC6000（A1604H01） | 0.2 mg/m3 |
| 硫酸雾 | 离子色谱法 | HJ 544-2016 | 离子色谱仪 IC6000（A1604H01） | 0.2 mg/m3 |
| VOCs （以非甲烷总烃计） | 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 气相色谱仪 7820A（A1806H02） | 0.07 mg/m3 |
| 备注：VOCs暂参考HJ 38方法进行监测和统计，待国家或省发布相应的方法标准后，按相关标准执行 |

表8.1-2   无组织废气、噪声检测方法一览表

| 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 主要仪器设备及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 离子色谱法 | HJ 549-2016 | 离子色谱仪 IC6000（A1604H01） | 0.02 mg/m3 |
| 硫酸雾 | 离子色谱法 | HJ 544-2016 | 离子色谱仪 IC6000（A1604H01） | 0.005 mg/m3 |
| VOCs （以非甲烷总烃计） | 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 气相色谱仪 7820A（A1806H02） | 0.07 mg/m3 |
| 备注：VOCs暂参考HJ 604方法进行监测和统计，待国家或省发布相应的方法标准后，按相关标准执行 |

表8.1-3   废水检测方法一览表

| 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 主要仪器设备及 型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 （无量纲） | 电极法 | HJ1147-2020 | 便携式PH计 PHBJ-260（A2109X03） | ----- |
| 化学需氧量 （CODcr） | 重铬酸盐法 | DB 37/T 3737-2019 | 酸式滴定管 | 4 mg/L |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计L5S（A1809H01） | 0.05 mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 L2（A1404H01） | 0.01 mg/L |
| 悬浮物（SS） | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平 FA2004（A1406H07） | 4 mg/L |
| 总铁 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990（A1406H04） | 0.03 mg/L |
| 总铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990（A1406H04） | 0.001 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光 光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 L2（A1404H01） | 0.025 mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 SYT800（A1812H01） | 0.06 mg/L |
| 氯化物 | 硝酸银容量法 | GB/T 11896-1989 | 酸式滴定管 | 10 mg/L |

表8.1-4   噪声检测方法一览表

| 项目名称 | 标准代号 | 标准方法 | 主要仪器设备及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | GB 12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | AWA6221A声校准器（A1407X03） AWA6228多功能声级计（A2109X08）（A1407X01） | ------ |

## 8.2 人员能力

验收监测人员均经过考核并持证上岗，项目负责人持有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收培训合格证。

## 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

①水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行；

②选择的方法检出限应满足要求；

③采样过程中应采集一定比例的平行样；

④实验室分析过程一般应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析。

（2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

①选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求；

②被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围；

③烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。

（3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测人员持证上岗，测试仪器经计量部门检定，在有效期内；

采样器流量每半年自检一次，每次测量前对设备检漏，加压到13kPa，一分钟内衰减小于0.15kPa；

水质样品每次采样，样品应做10%的平行样。每分析一批样品、每次采样应做空白分析，每次样品分析前后必须进行中间浓度检验；

噪声测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB(A)；

测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源；

本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于5m/s。

# 9  验收监测（调查）结果

## 9.1 生产工况

验收检测时间为2022年5月10日~11日，通过查阅企业生产记录表，采用产品产量法核算企业实际运行工况，并现场调查了环保设施的运行情况，发现企业运行工况达到75%以上，各环保设施正常运行，满足验收监测条件。

监测期间工况见表9.1-1。

表9.1-1   验收监测期间生产工况一览表

| 产品名称 | 监测时间 | 实际产量 （t/d） | 设计产量 （t/d） | 生产负荷 | 生产设备 运行情况 | 环保设施 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胎圈钢丝化镀处理线 | 2022.5.10 | 244.744 | 250 | 97.8% | 正常 | 正常 |
|  | 2022.5.11 | 245.424 | 250 | 98.2% | 正常 | 正常 |
| 检测期间日产量组成： 5.10号：3#线 105.307t、4#线 139.437t 5.11号：3#线 138.955t、4#线 106.469t |

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1 废水

1、1500m3/d污水处理站出水检测结果

验收期间，1#、2#化镀线未投产，1500m3/d污水处理站仅处理本次验收项目废水，废水水量、水质情况与一期已验工程基本一致，故本次验收未开展1500m3/d污水处理站出水检测，直接引用引用《山东经纬钢帘线科技有限公司3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目竣工环境保护验收监测报告》中数据。

2021年06月28日，潍坊优特检测服务有限公司对山东经纬钢帘线科技有限公司1500m3/d污水站出口废水进行了监测。检测结果见下表9.2-1。

表9.2-1  1500m3/d废水监测结果一览表   单位：mg/L（pH值、浑浊度、菌落总数除外）

| 检测时间 检测类别 | 2021年06月28日 |
| --- | --- |
| 山东经纬钢帘线科技有限公司1500m3/d污水处理站出水口 | pH值（无量纲） | 7.33（36.7℃） |
|  | 悬浮物 | 4 |
|  | 浑浊度（NTU） | ＜0.3 |
|  | 化学需氧量 | 17 |
|  | 五日生化需氧量 | 4.7 |
|  | 铁 | 0.16 |
|  | 锰 | ND |
|  | 氯离子 | 54 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | ND |
|  | 总碱度（以CaCO3计） | 33.4 |
|  | 氨氮 | 0.053 |
|  | 总磷 | 0.02 |
|  | 溶解性固体 | 255 |
|  | 游离氯 | ND |
|  | 石油类 | 0.28 |
|  | 细菌总数（CFU/mL） | ND |

由上表可知，浑浊度、锰、总硬度、游离氯、细菌总数未检出，pH值为7.33,化学需氧量浓度值为17mg/L、五日生化需氧量浓度值为4.7mg/L、铁浓度值为0.16mg/L、氯化物浓度值为54mg/L、总碱度浓度值为33.4mg/L、氨氮浓度值为0.053mg/L、总磷浓度值为0.02mg/L、溶解性固体浓度值为255mg/L、石油类浓度值为0.28mg/L，污水站出口废水浓度满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）要求，满足回用水要求。

2、480m3/d污水处理站出水检测结果

2022年5月，山东道邦检测科技有限公司对480m3/d污水处理站出水进行了检测，出水检测结果见下表9.2-2。

表9.2-2   480m3/d污水站出水口废水检测结果表

| 采样日期及样品编号 检测项目 | 2022.05.10 | 2022.05.11 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 样品状态 | 淡黄色无味微浑浊 | 淡黄色无味微浑浊 | 淡黄色无味微浑浊 | 淡黄色无味微浑浊 | 淡黄色无味微浑浊 | 淡黄色无味微浑浊 | 淡黄色无味微浑浊 | 淡黄色无味微浑浊 |
| pH值 （无量纲） | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 |
| 化学需氧量 （CODcr）（mg/L） | 409 | 403 | 408 | 405 | 412 | 415 | 408 | 411 |
| 总氮（mg/L） | 19.2 | 19.6 | 18.4 | 19.7 | 18.7 | 19.1 | 19.7 | 18.8 |
| 总磷（mg/L） | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
| 悬浮物（SS）（mg/L） | 56 | 53 | 50 | 61 | 53 | 56 | 57 | 60 |
| 总铁（mg/L） | 0.53 | 0.62 | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.52 | 0.50 |
| 总铜（mg/L） | 0.066 | 0.071 | 0.076 | 0.062 | 0.079 | 0.071 | 0.075 | 0.072 |
| 氨氮（mg/L） | 7.88 | 7.82 | 7.86 | 7.79 | 7.82 | 7.86 | 7.71 | 7.72 |
| 石油类（mg/L） | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| 氯化物（mg/L） | 7.79×103 | 7.72×103 | 7.73×103 | 7.77×103 | 7.69×103 | 7.72×103 | 7.72×103 | 7.73×103 |

可见，480m3/d污水站出水pH:7.3、化学需氧量：412 mg/L、总氮：19.7 mg/L、总磷：0.18 mg/L、悬浮物：61mg/L、总铁：0.62mg/L、总铜：0.079mg/L、氨氮：7.86mg/L、石油类：0.20mg/L、氯化物：7790mg/L，可满足经纬钢帘线与特钢集团之间签订的排水协议规定的浓度限值。

### 9.2.2废气

1、有组织废气

2022年5月10日~11日，山东道邦检测科技有限公司受山东经纬钢帘线科技有限公司委托，对DA045、DA046、DA047等排气筒废气进行了检测。本次验收引用所依托工段的一期已验工程3根排气筒（热处理盐酸洗废气排气筒DA044、热处理线明火加热炉废气排气筒DA048、集中酸洗线废气排气筒DA050）中数据。

本次验收期间监测结果见下表。

表9.2-3   胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗化镀废气排气筒检测结果

| 检测日期 | 采样 频次 | 样品编号 | 检测 项目 | 胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗化镀废气排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 标干流量 (N m3/h) |
| 2022.05.10 | 1 | SDJWYF220510001D | 硫酸雾 | 2.05 | 5.31×10-2 | 25919 |
|  | 2 | SDJWYF220510002D |  | 1.93 | 5.05×10-2 | 26161 |
|  | 3 | SDJWYF220510003D |  | 1.91 | 5.07×10-2 | 26548 |
| 2022.05.11 | 1 | SDJWYF220511001D | 硫酸雾 | 1.20 | 3.14×10-2 | 26194 |
|  | 2 | SDJWYF220511002D |  | 1.14 | 3.03×10-2 | 26551 |
|  | 3 | SDJWYF220511003D |  | 1.13 | 3.03×10-2 | 26822 |
| 排气筒高度：24m 内径：0.95m |

表9.2-4  胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气排气筒检测结果表

| 检测日期 | 采样 频次 | 样品编号 | 检测 项目 | 胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 标干流量 (N m3/h) |
| 2022.05.10 | 1 | SDJWYF220510006D | 氯化氢 | 0.53 | 6.07×10-3 | 11460 |
|  | 2 | SDJWYF220510007D |  | 0.59 | 6.95×10-3 | 11777 |
|  | 3 | SDJWYF220510008D |  | 0.55 | 6.29×10-3 | 11444 |
| 2022.05.11 | 1 | SDJWYF220511006D | 氯化氢 | 0.53 | 5.82×10-3 | 10972 |
|  | 2 | SDJWYF220511007D |  | 0.52 | 5.44×10-3 | 10471 |
|  | 3 | SDJWYF220511008D |  | 0.53 | 5.52×10-3 | 10412 |
| 排气筒高度：23m 内径：0.70m |

表9.2-5   胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气排气筒检测结果表

| 检测日期 | 采样 频次 | 样品编号 | 检测 项目 | 胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 标干流量 (Nm3/h) |
| 2022.05.10 | 1 | SDJWYF220510011D | VOCs （以非甲烷总烃计） | 3.28 | 2.09×10-2 | 6366 |
|  | 2 | SDJWYF220510012D |  | 2.18 | 1.40×10-2 | 6441 |
|  | 3 | SDJWYF220510013D |  | 3.36 | 2.19×10-2 | 6517 |
| 2022.05.11 | 1 | SDJWYF220511011D | VOCs （以非甲烷总烃计） | 2.35 | 1.28×10-2 | 5462 |
|  | 2 | SDJWYF220511012D |  | 2.56 | 1.51×10-2 | 5897 |
|  | 3 | SDJWYF220511013D |  | 2.52 | 1.56×10-2 | 6201 |
| 排气筒高度：18m 内径：0.70m |

经查，热处理线在一期已验工程，已按照满负荷工况进行了监测；集中酸洗线废气排气筒监测结果是按照酸洗7.5万t/a盘条产能下计算，与本次验收产品产能一致，其引用数据均合规有效。

2021年6月18日~19日，山东尚水检测有限公司受山东经纬钢帘线科技有限公司委托，对项目废气进行了检测。

有组织废气处理设施进、出口监测结果见下表。

表9.2-6   集中酸洗废气排气筒检测结果

| 点位名称 | 集中酸洗废气排气筒进口 | 集中酸洗废气排气筒出口 |
| --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.06.18 |
| 频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 标干流量（m3/h） | 21429 | 21792 | 21223 | 28597 | 28293 | 27994 |
| 氯化氢实测浓度（mg/m³） | 34.5 | 35.8 | 35.2 | 6.4 | 5.8 | 5.6 |
| 氯化氢排放速率（kg/h） | 0.739 | 0.780 | 0.747 | 0.183 | 0.164 | 0.157 |
| 采样时间 | 2021.06.19 |
| 标干流量（m3/h） | 21596 | 21373 | 21496 | 28664 | 28630 | 28557 |
| 氯化氢实测浓度（mg/m³） | 35.6 | 36.4 | 36.1 | 6.1 | 5.9 | 5.7 |
| 氯化氢排放速率（kg/h） | 0.769 | 0.778 | 0.776 | 0.175 | 0.169 | 0.163 |

表9.2-7   钢丝热处理明火加热炉废气排气筒DA032检测结果表

| 点位名称 | 钢丝热处理明火加热炉废气排气筒出口 |
| --- | --- |
| 采样时间 | 2021.06.18 | 2021.06.19 |
| 频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 氧含量（%） | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.1 |
| 标干流量（m3/h） | 1502 | 1527 | 1493 | 1482 | 1493 | 1510 |
| 颗粒物实测浓度（mg/m³） | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.1 |
| 颗粒物折算浓度（mg/m³） | 3.91 | 4.22 | 3.69 | 3.59 | 4.10 | 3.81 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 二氧化硫实测浓度（mg/m³） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| 二氧化硫折算浓度（mg/m³） | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化硫排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / |
| 氮氧化物实测浓度（mg/m³） | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 |
| 氮氧化物折算浓度（mg/m³） | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| 氮氧化物排放速率（kg/h） | 0.027 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | 0.029 |
| 烟气黑度（级） | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |

表9.2-8  钢丝热处理盐酸洗废气排气筒废气检测结果表

| 点位名称 | 钢丝热处理盐酸洗废气排气筒出口 |
| --- | --- |
| 采样时间 | 2021.06.18 |
| 频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 标干流量（m3/h） | 1502 | 1527 | 1493 |
| 氯化氢实测浓度（mg/m³） | 9.0 | 7.4 | 8.5 |
| 氯化氢排放速率（kg/h） | 0.014 | 0.011 | 0.013 |
| 采样时间 | 2021.06.19 |
| 标干流量（m3/h） | 1482 | 1493 | 1510 |
| 氯化氢实测浓度（mg/m³） | 8.6 | 7.8 | 9.2 |
| 氯化氢排放速率（kg/h） | 0.013 | 0.012 | 0.014 |

可见：

1、胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气排气筒DA045排气筒中HCl最大排放浓度0.59 mg/m3，最大排放速率0.00695kg/h，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准；

2、胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗废气排气筒DA046排气筒中硫酸雾最大排放浓度2.05mg/m3，最大排放速率0.0531kg/h，排放浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准；

3、胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气排气筒DA047排气筒中VOCs最大排放浓度3.36mg/m3，最大排放速率0.0219kg/h，排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准  第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求。

4、胎圈帘线集中酸洗废气排气筒1#DA050

排气筒中HCl最大排放浓度6.4 mg/m3，最大排放速率0.183kg/h，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准。

5、胎圈钢丝热处理生产线1#线明火炉加热废气排气筒DA048

排气筒中二氧化硫未检出，颗粒物、氮氧化物最大排放浓度分别为4.22mg/m3、21mg/m3，烟气黑度<1级，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求。

6、胎圈钢丝热处理生产线1#线酸洗废气排气筒DA044

排气筒中HCl最大排放浓度9.2 mg/m3，最大排放速率0.014kg/h，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准。

2、无组织废气

本次验收检测对硫酸雾、氯化氢及VOCs开展了现状检测，明火加热炉采用SNCR脱硝装置，采用氨水作为脱硝剂，其已按照满负荷进行了验收，并在验收期间开展厂界氨、臭气浓度的检测，故本次验收直接引用其验收时数据。

表9.2-9   本次验收采样期间气象参数表

| 气 象条 件 日期 | 气温 (℃) | 气压 (KPa) | 风速 (m/s) | 主导 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.05.10 | 09:47 | 13.7 | 100.7 | 1.2 | 北 | / | / |
|  | 10:22 | 18.3 | 100.8 | 1.3 |  | 3 | 1 |
|  | 11:37 | 19.2 | 100.6 | 1.3 |  | 2 | 1 |
|  | 14:29 | 18.1 | 100.9 | 1.2 |  | 2 | 1 |
|  | 15:47 | 16.3 | 101.1 | 1.4 |  | 4 | 2 |
|  | 23:50 | 12.1 | 100.4 | 1.1 |  | / | / |
| 2022.05.11 | 09:33 | 17.6 | 101.5 | 1.5 | 北 | 3 | 1 |
|  | 10:42 | 17.9 | 101.4 | 1.5 |  | 2 | 1 |
|  | 12:08 | 17.9 | 101.4 | 1.4 |  | 2 | 1 |
|  | 14:06 | 19.1 | 101.4 | 1.3 |  | 2 | 1 |

表9.2-10   采样期间气象参数表（引用）

| 检测项目 | 风速 (m/s) | 风向 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 总云量 /低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.06.18 | 第一次 | 1.2 | 西北风 | 24.2 | 1010 | 7/4 |
|  | 第二次 | 1.4 | 西北风 | 26.3 | 1010 | 7/4 |
|  | 第三次 | 1.7 | 西北风 | 28.9 | 1000 | 7/4 |
|  | 第四次 | 1.6 | 西北风 | 28.2 | 1000 | 7/4 |
| 2021.06.19 | 第一次 | 1.3 | 西风 | 26.4 | 1010 | 3/1 |
|  | 第二次 | 1.5 | 西风 | 28.3 | 1000 | 3/1 |
|  | 第三次 | 1.8 | 西风 | 30.2 | 1000 | 3/1 |
|  | 第四次 | 1.6 | 西风 | 29.6 | 1000 | 3/1 |

图9.2-1   厂界无组织监控点图

表9.2-11   硫酸雾无组织废气检测结果表   mg/m3³

| 检测日期 | 硫酸雾（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2022.05.10 | 第一次 | SDJWWF220510001P | SDJWWF220510004P | SDJWWF220510005P | SDJWWF220510006P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第二次 | SDJWWF220510007P | SDJWWF220510008P | SDJWWF220510009P | SDJWWF220510010P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第三次 | SDJWWF220510011P | SDJWWF220510012P | SDJWWF220510013P | SDJWWF220510014P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第四次 | SDJWWF220510015P | SDJWWF220510016P | SDJWWF220510017P | SDJWWF220510018P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
| 2022.05.11 | 第一次 | SDJWWF220511001P | SDJWWF220511004P | SDJWWF220511005P | SDJWWF220511006P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第二次 | SDJWWF220511007P | SDJWWF220511008P | SDJWWF220511009P | SDJWWF220511010P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第三次 | SDJWWF220511011P | SDJWWF220511012P | SDJWWF220511013P | SDJWWF220511014P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第四次 | SDJWWF220511015P | SDJWWF220511016P | SDJWWF220511017P | SDJWWF220511018P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
| 备注:“ND”表示未检出 |

表9.2-12   氯化氢无组织废气检测结果表   mg/m3

| 检测日期 | 氯化氢（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2022.05.10 | 第一次 | SDJWWF220510019P | SDJWWF220510022P | SDJWWF220510023P | SDJWWF220510024P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第二次 | SDJWWF220510025P | SDJWWF220510026P | SDJWWF220510027P | SDJWWF220510028P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第三次 | SDJWWF220510029P | SDJWWF220510030P | SDJWWF220510031P | SDJWWF220510032P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第四次 | SDJWWF220510033P | SDJWWF220510034P | SDJWWF220510035P | SDJWWF220510036P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
| 2022.05.11 | 第一次 | SDJWWF220511019P | SDJWWF220511022P | SDJWWF220511023P | SDJWWF220511024P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第二次 | SDJWWF220511025P | SDJWWF220511026P | SDJWWF220511027P | SDJWWF220511028P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第三次 | SDJWWF220511029P | SDJWWF220511030P | SDJWWF220511031P | SDJWWF220511032P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
|  | 第四次 | SDJWWF220511033P | SDJWWF220511034P | SDJWWF220511035P | SDJWWF220511036P |
|  |  | ND | ND | ND | ND |
| 备注:“ND”表示未检出 |

表9.2-13  VOCs（以非甲烷总烃计）无组织废气检测结果表   mg/m3

| 检测日期 | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 2022.05.10 | 第一次 | SDJWWF220510037P | SDJWWF220510038P | SDJWWF220510039P | SDJWWF220510040P |
|  |  | 0.65 | 1.28 | 1.30 | 1.32 |
|  | 第二次 | SDJWWF220510041P | SDJWWF220510042P | SDJWWF220510043P | SDJWWF220510044P |
|  |  | 0.58 | 1.31 | 1.17 | 1.28 |
|  | 第三次 | SDJWWF220510045P | SDJWWF220510046P | SDJWWF220510047P | SDJWWF220510048P |
|  |  | 0.56 | 1.26 | 1.09 | 1.05 |
|  | 第四次 | SDJWWF220510049P | SDJWWF220510050P | SDJWWF220510051P | SDJWWF220510052P |
|  |  | 0.60 | 1.20 | 1.16 | 1.06 |
| 2022.05.11 | 第一次 | SDJWWF220511037P | SDJWWF220511038P | SDJWWF220511039P | SDJWWF220511040P |
|  |  | 0.74 | 1.07 | 0.92 | 0.96 |
|  | 第二次 | SDJWWF220511041P | SDJWWF220511042P | SDJWWF220511043P | SDJWWF220511044P |
|  |  | 0.74 | 0.95 | 1.01 | 0.92 |
|  | 第三次 | SDJWWF220511045P | SDJWWF220511046P | SDJWWF220511047P | SDJWWF220511048P |
|  |  | 0.68 | 1.02 | 0.97 | 1.13 |
|  | 第四次 | SDJWWF220511049P | SDJWWF220511050P | SDJWWF220511051P | SDJWWF220511052P |
|  |  | 0.77 | 1.02 | 1.07 | 0.98 |

表9.2-14    氨无组织废气检测结果表  mg/m3³（引用）

| 检测项目 | 氨（mg/m³） |
| --- | --- |
|  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
|  | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 2021.06.18 | 第一次 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
|  | 第二次 | 0.10 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
|  | 第三次 | 0.06 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
|  | 第四次 | 0.08 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| 2021.06.19 | 第一次 | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.15 |
|  | 第二次 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
|  | 第三次 | 0.07 | 0.24 | 0.15 | 0.23 |
|  | 第四次 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |

表9.2-15   厂界臭气浓度检测结果表（引用）

| 检测项目 | 臭气浓度 |
| --- | --- |
|  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
|  | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 2021.06.18 | 第一次 | ND | 12 | 11 | 11 |
|  | 第二次 | ND | 11 | 11 | ND |
|  | 第三次 | ND | ND | 12 | 12 |
|  | 第四次 | ND | 11 | 11 | 11 |
| 2021.06.19 | 第一次 | ND | 11 | 12 | 12 |
|  | 第二次 | ND | 11 | ND | 11 |
|  | 第三次 | ND | 12 | ND | 11 |
|  | 第四次 | ND | 11 | 11 | 11 |

可见，验收监测期间， HCl、硫酸雾未检出；VOCs最大检测浓度值为1.32mg/ m3，满足《挥发性有机物排放标准  第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 厂界监控点浓度限值。氨最大检测浓度值为0.27 mg/ m3，臭气浓度最大检测值为12（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554 - 93)表1标准限值要求

### 9.2.3 噪声

厂界根据本项目厂区平面布置以及主要噪声源的分布，本次验收在特钢集团厂界共布设10个噪声监测点位。

厂界噪声检测结果表见表9.2-16。

表9.2-16   噪声Leq（dB（A））检测结果表

| 检测日期 | 检测时间 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.05.10 | 昼间 | 53.2 | 52.4 | 57.2 | 53.5 |
|  | 夜间 | 44.5 | 45.1 | 46.4 | 43.6 |
| 2022.05.11 | 昼间 | 51.5 | 53.3 | 55.2 | 56.4 |
|  | 夜间 | 47.0 | 46.2 | 45.5 | 43.5 |
| 检测日期 | 检测时间 | 5# | 6# | 7# | 8# |
| 2022.05.10 | 昼间 | 52.1 | 54.7 | 56.8 | 55.6 |
|  | 夜间 | 45.6 | 45.7 | 48.2 | 47.1 |
| 2022.05.11 | 昼间 | 56.2 | 54.1 | 52.0 | 58.2 |
|  | 夜间 | 47.6 | 45.3 | 42.2 | 44.4 |
| 检测日期 | 检测时间 | 9# | 10# |
| 2022.05.10 | 昼间 | 56.4 | 56.9 |
|  | 夜间 | 47.1 | 45.7 |
| 2022.05.11 | 昼间 | 53.4 | 55.2 |
|  | 夜间 | 46.3 | 42.6 |

可见，厂界昼间噪声最大值为58.2dB（A）,夜间噪声最大值为48.2dB（A）,均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区。

### 9.2.4 污染物排放总量核算

项目废气污染物排放量根据验收监测数据的平均值进行核算。

（1）主要污染物排放总量核算

1）COD、氨氮排放量核算

验收项目废水经处理后全部回用不外排，不对废水COD、氨氮量进行核算。

2）颗粒物、二氧化硫、氨氧化物、VOCs排放量核算

颗粒物、二氧化硫、氨氧化物

本次验收范围内建设内容不涉及产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，但依托的前处理工段（热处理工段）涉及上述污染物排放，故颗粒物、二氧化硫、氨氧化物排放量核算数据引用一期已验工程验收检测报告。

表9.2-17   颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量核算

| 项目 | 2021.06.18 | 2021.06.18 | 排放速率平均值 | 年运行时间(h) | 排放总量核算（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0061 | 7200 | 0.044 |
| 二氧化硫排放速率（kg/h） | 0.002253 | 0.0022905 | 0.0022395 | 0.002223 | 0.0022395 | 0.002265 | 0.0023 | 7200 | 0.016 |
| 氮氧化物排放速率（kg/h） | 0.027 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.0303 | 7200 | 0.218 |

注：二氧化硫未检出，按检出限的一半进行核算。

VOCs

验收项目产生VOCs的排气筒仅有钢丝化镀线库马龙涂层废气排气筒，根据验收检测报告，钢丝化镀线库马龙涂层废气排气筒污染物排放情况见表

表9.2-18  VOCs排放量核算

| 检测日期 | 采样 频次 | 检测 项目 | 胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 排放速率均值 (kg/h) | 年运行时间（h） | 排放总量（t/a） |
| 2022.05.10 | 1 | VOCs （以非甲烷总烃计） | 2.09×10-2 | 0.0167 | 7200 | 0.12 |
|  | 2 |  | 1.40×10-2 |  |  |  |
|  | 3 |  | 2.19×10-2 |  |  |  |
| 2022.05.11 | 1 | VOCs （以非甲烷总烃计） | 1.28×10-2 |  |  |  |
|  | 2 |  | 1.51×10-2 |  |  |  |
|  | 3 |  | 1.56×10-2 |  |  |  |

（2）总量确认书分配的总量指标

2018年5月14日，原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局对年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目污染物排放总量进行了确认，项目总量确认书文件（WFGXZL(2018)02号）确定的指标：SO2 1.19 t/a、NOx 4.32t/a。

表9.2-19   污染物排放总量核算

| 污染物名称 | 一期已验工程污染物排放总量（t/a） | 本次验收污染物排放总量（t/a） | 一期已验+本次验收合计污染物合计排放量（t/a） | 已确认总量指标（t/a） | 是否满足总量控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.016 | / | 0.016 | 一期：0.595、 总体项目:1.19 | 满足 |
| 氮氧化物 | 0.218 | / | 0.218 | 一期：2.16、 总体项目：4.32 | 满足 |
| 颗粒物 | 0.044 | / | 0.044 | 0.18（总体项目一期工程） | 满足 |
| VOCs | 0.302 | 0.120（0.122） | 0.422(0.424) | 25.632（总体项目一期工程） | 满足 |
| 注：1、项目环评阶段未对颗粒物、VOCs确认总量指标，表中数据为环评阶段总体项目中一期工程（40万t/a）给出的预测值。 2、经查阅生产台账，验收检测期间1#、2#胎圈钢丝未生产，VOCs的排饭量仅为3#、4#线的排放量。 3、产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的环节位于依托的热处理工段，一期已验工程针对此工段已按照满负荷（3.6万吨/a）进行了污染物排放量核算，本次验收引用其数据，故不叠加计算排放量。 4、VOCs括号内数据为折满负荷后排放量，括号外是实测排放量。 |

对比分析，验收监测期间项目排放的污染物未超出《山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目项目污染物总量确认书》中总量控制指标，满足总量控制要求。

## 9.3 工程建设对环境的影响

项目环评批复文件未对环境质量提出监测要求。查阅项目环评报告可知，报告对厂界噪声、地下水及张家官庄处环境空气提出了开展环境质量家呢的要求。

通过调查，公司按照环评及排污许可证要求，定期对厂家噪声进行了例行检测，检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区厂界环境噪声排放标准；通过2021年厂区土壤及地下水隐患排查报告结论，项目厂区存在隔水层，无浅层地下水，故并未对地下水开展监测工作；通过调查，环评报告中所列张家官庄敏感点位于厂区下风向1432m,目前已完成搬迁，故本次验收未开展监测工作。

## 9.4 环保机构和环境管理制度

山东经纬钢帘线科技有限公司已成立了专门的环保机构，建立了完善的环保管理制度，严格按照环保管理制度的要求进行生产与管理。公司设置环保科，设可长 1 名，职员 2 名，科长负责管理公司的环保、建设项目“三同时”实施的监督检查、与环保部门的协调等工作。

公司环保科主要职责和任务为：

⑴参与公司环境方针目标的起草和制定；

⑵负责公司环境管理体系运行中的组织、协调、检查和考核工作，监督环境活动的实施情况，协调解决环境问题，保证公司环境管理体系的持续有效运行；

⑶负责环境保护法律、法规的获取、确定与更新；

⑷负责对环境控制指标检测结果的统计；

⑸负责公司环境管理制度、监测计划和环境管理方案的制定，并监督实施；

⑹负责公司环保培训计划的制定；

⑺负责公司污染物综合利用的管理。

# 10 公众意见调查

## 10.1 调查目的

以“公开、平等、广泛”为原则，在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众意见调查，可广泛地了解和听取民众意见和建议，以便进一步了解项目环保执行情况，予以民众一定的知情权及监督权，使企业进一步做好环境保护工作。

## 10.2 调查范围和方式

以发放公众意见调查表及走访形式对周边环境保护敏感区域范围内同年龄 段、各层次人群进行随机调查，了解本项目的建设和生产对当地环境及居民生活 的影响。

## 10.3 调查结果

本次公众调查范围主要是建设项目周围可能受影响的单位及居民，调查和公 告范围主要为周边村庄派发50份公众调查表。根据调查对象的工作、生活方式不同，我们把调查对象选为：一直在项目建设所在地工作、生活的不同文化层次的公民，包括：农民、学生、工人等。本次公众参与调查共发放调查表格50份，回收有效问卷50份，问卷收回有效率为100%。

本次问卷调查针对项目对周边公众影响比较敏感的问题进行了调查访问，内 容包括地区的经济发展、施工期产生的影响、建成后产生的影响、环保工作效果 等若干个问题，被访问者均对上述调查内容发表了看法。调查结果见表10.3-1。

表10.3-1  公众调查结果统计

| 序号 | 调查内容 | 回答人数（人） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目施工期间有没有扰民现象？ | 没有 | 50 | 100 |
|  |  | 影响轻微 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 2 | 该项目施工期间有没有因污染事故而与您发生污染纠纷？ | 没有 | 50 | 100 |
|  |  | 发生过 | 0 | 0 |
| 3 | 该项目试生产期间对您生活、工作有无影响？ | 没有影响 | 50 | 100 |
|  |  | 影响轻微 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 4 | 该项目试生产期间有没有因污染事故而与您发生纠纷？ | 没有 | 50 | 100 |
|  |  | 发生过 | 0 | 0 |
| 5 | 该项目外排废水对您工作、生活影响程度？ | 没有影响 | 50 | 100 |
|  |  | 影响轻微 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 6 | 该项目外排废气对您工作、生活影响程度？ | 没有影响 | 50 | 100 |
|  |  | 影响轻微 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 7 | 该项目噪声对您工作、生活影响程度？ | 没有影响 | 50 | 100 |
|  |  | 影响轻微 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 8 | 您对本工程环保执行情况的总体态度？ | 满意 | 50 | 100 |
|  |  | 基本满意 | 0 | 0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |

公众意见调查结果表明：被调查民众中，100%民众表示项目在施工期、试生产期对自身的生活、工作等方面均没有影响，100%的民众表示对项目的环保执行情况持满意态度。

# 11  验收监测结论

## 11.1环保设施处理效率监测结果

通过检测结果，验收项目各产污环节配套环保设施后，污染物均能实现稳定达标排放，说明环保设施具有良好的去除效果，符合环境影响报告书及其审批部门审批决定要求。

## 11.2污染物排放监测结果

### 11.2.1 废水

根据监测结果表明：

1500m3/d污水站出水浑浊度、锰、总硬度、游离氯、细菌总数未检出，pH值为7.33,化学需氧量浓度值为17mg/L、五日生化需氧量浓度值为4.7mg/L、铁浓度值为0.16mg/L、氯化物浓度值为54mg/L、总碱度浓度值为33.4mg/L、氨氮浓度值为0.053mg/L、总磷浓度值为0.02mg/L、溶解性固体浓度值为255mg/L、石油类浓度值为0.28mg/L，均满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）要求，满足回用水要求。

480m3/d污水站出水pH:7.3、化学需氧量：412 mg/L、总氮：19.7 mg/L、总磷：0.18 mg/L、悬浮物：61mg/L、总铁：0.62mg/L、总铜：0.079mg/L、氨氮：7.86mg/L、石油类：0.20mg/L、氯化物：7790mg/L，可满足经纬钢帘线公司与特钢集团之间签订的排水协议中规定的浓度限值。

### 11.2.2 废气

1、有组织废气

（1）胎圈钢丝化镀生产线盐酸洗废气排气筒DA045排气筒中HCl最大排放浓度0.59 mg/m3，最大排放速率0.00695kg/h，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准；

（2）胎圈钢丝化镀生产线电解酸洗废气排气筒DA046排气筒中硫酸雾最大排放浓度2.05mg/m3，最大排放速率0.0531kg/h，排放浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准；

（3）胎圈钢丝化镀生产线库马龙涂层废气排气筒DA047排气筒中VOCs最大排放浓度3.36mg/m3，最大排放速率0.0219kg/h，排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准  第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求。

（4）胎圈帘线集中酸洗废气排气筒1#DA050

排气筒中HCl最大排放浓度6.4 mg/m3，最大排放速率0.183kg/h，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准。

（5）胎圈钢丝热处理生产线1#线明火炉加热废气排气筒DA048

排气筒中二氧化硫未检出，颗粒物、氮氧化物最大排放浓度分别为4.22mg/m3、21mg/m3，烟气黑度<1级，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区要求。

（6）胎圈钢丝热处理生产线1#线酸洗废气排气筒DA044

排气筒中HCl最大排放浓度9.2 mg/m3，最大排放速率0.014kg/h，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准。

2、无组织废气

可见，验收监测期间， HCl、硫酸雾未检出；VOCs最大检测浓度值为1.32mg/ m3，满足《挥发性有机物排放标准  第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 厂界监控点浓度限值。氨最大检测浓度值为0.27 mg/ m3，臭气浓度最大检测值为12（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554 - 93)表1标准限值要求

### 11.2.3 噪声

可见，厂界昼间噪声最大值为58.2dB（A）,夜间噪声最大值为48.2dB（A）,均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区。

### 11.2.4 固体废物

（1）一般固废

项目产生的一般固废主要为生活垃圾、废钢丝、废拉丝粉、废包装材料（硼砂、拉丝粉、硫酸铜、硫酸亚锡、淬火液、库马龙）、废反渗透膜等。

（2）危险废物

危险废物包括废酸液（酸洗线、热处理线、化镀线）、酸洗槽渣、废碱液、碱洗槽渣、氢氧化钠废包装袋、化镀槽液、化镀槽渣、废润滑油、废活性炭、含铜污泥等。

生活垃圾委托环卫部门处理；废钢丝、废拉丝粉外售潍坊特钢集团有限公司作为炼钢原料；废包装材料外售综合利用；废反渗透膜由厂家回收。

废酸液（盐酸）去废酸再生装置处置、电解酸洗（硫酸）废酸液配入污水站中和碱性废水，酸洗槽渣（盐酸酸洗、硫酸酸洗）、氢氧化钠废包装袋、化镀槽液、化镀槽渣、废润滑油、废活性炭、含铜污泥经危废库暂存后，定期委托有资质单位处置；废碱液部分作为酸雾吸收用外，剩余部分配入1500m3/d污水处理站作酸性废水调节使用。

### 11.2.5 总量控制

验收项目污染物排放总量（SO2：0.016 t/a、NOx：0.218 t/a），未超出总量确认书中给出的污染物总量控制指标要求（SO2：1.19 t/a、NOx：4.32 t/a），剩余总量指标分配给后续项目。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：山东经纬钢帘线科技有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目（一期工程3#、4#胎圈钢丝生产线） | 项目代码 | 2017-3070791-33-03-058714 | 建设地点 | 潍坊高新区潍安路 18 号，潍坊特钢集团有限公司厂区内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） | C334 金属丝绳及其制品制造 | 建设性质 | (新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中 心经度/纬度 | N 37.041 E 119.573 |
|  | 设计生产能力 | 7.5 万t/a胎圈钢丝 | 实际生产能力 | 7.5 万t/a胎圈钢丝 | 环评单位 | 北京北方节能环保有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 潍坊市生态环境局高新分局（原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局） | 审批文号 | 潍环高书审字[2018]2号 | 环评文件类型 | 报告书 |
|  | 开工日期 | 2021年12月开工建设 | 竣工日期 | 2022年3月 | 排污许可证申领时间 | 2022.01 |
|  | 环保设施设计单位 | 北京北方节能环保有限公司 | 环保设施施工单位 | 江阴市欧姆机械设备有限公司、潍坊金科环保设备有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91370700076981837Y001U |
|  | 验收单位 | 潍坊绿诚环保咨询有限公司 | 环保设施监测单位 | 山东道邦检测科技有限公司 | 验收监测时工况 | 75%以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 10000 | 环保投资总概算（万元） | 200 | 所占比例（%） | 2.0 |
|  | 实际总投资 | 10200 | 实际环保投资（万元） | 295 | 所占比例（%） | 2.89 |
|  | 废水治理（万元） | 30 | 废气治理（万元） | 50 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） | 200 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 7200h |
| 运营单位 | 山东经纬钢帘线科技有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91370700076981837Y | 验收时间 | 2022.5 ~ 2022.6 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | / | 50 | 0.016 |  | 0.016 |  |  | 0.016 |  |  | 0.016 |
|  | 烟尘 |  | 4.22 | 10 | 0.044 |  | 0.044 |  |  | 0.044 |  |  | 0.044 |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 21 | 100 | 0.218 |  | 0.218 |  |  | 0.218 |  |  | 0.218 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升.

# Text boxes

注：虚线内为一期已验建设内容，实线为本次验收内容。

拉丝机及收放线设备

拉丝机及收放线设备

3#、4#胎圈钢丝化镀线（7.5万吨/a）

1#、2#胎圈钢丝化镀线

（7.5万吨/a）

热处理生产线(3.6万吨/a处理能力)

酸洗生产线（40万t/a处理能力）

吸收废水W1-2

酸雾吸收塔

DA050

HCl

硼化废水W1-4

冲洗废水W1-3

水浴废水W1-1

去3m3/h废酸再生装置

现有1500m3/d污水站，处理后回用

回用水

蒸汽

硼砂、回用水

回用水

8750

含铜废水

800

现有480m3/d污水处理站处理后去高炉冲渣

113704

60000

151500

104776

回用现有工程

浓水+现有工程

78000

16200

11664

85800

新鲜水61478

5250

10500

9720

2160

40

纯水

蒸汽

纯水

蒸汽

75000

蒸汽10800

2520

损耗42000

损耗8

板框压滤

絮凝剂

液碱

液碱

含铜（锌）污泥压滤滤液

含锌（铜）污泥，委托有资质单位处置

总产水池，去特钢集团高炉冲渣

1#、2#过滤器

中间水池

pH调节池

沉淀池

絮凝池

二级中和池

产水

污泥

经总产水池暂存后回用于生产

斜板沉淀池

浓水

滤液

上层液

斜板沉淀池

蒸汽

离心母液

钠盐

委托综合利用

干燥包装

水吸收罐

排放

盐酸

NaOH

PAC\PAM

滤液

污泥

污泥

板框压滤机

板框压滤机

污泥

污泥

浓水

冷凝水去总产水池

不凝气

蒸汽

冷凝器

浓液

浓水

拌煤

酸性废水

离心机

三效蒸发

RO膜系统B

纳滤NF3膜系统

2#管滤膜系统

斜板沉淀池

格栅/调节池

碱性废水

RO膜系统D

MBR装置

好氧池

水解酸化池

格栅/调节池

一级中和池

含铜（锌）废水调节池

32%盐酸、蒸汽、回用水

盘条

酸洗后盘条

烘干

硼化

四级水冲洗

五级盐酸洗

损耗1000

含铜（含锌）废水

损耗1296

损耗630

3150

30000

48

2250

1080

废气处理装置

一级水浴

潍坊特钢集团有限公司

污水站，处理后集团内回用

1500m3/d污水处理站

办公生活用水

循环冷却水等公用系统

胎圈钢丝化镀车间

胎圈钢丝热处理车间

集中酸洗车间

3500

纯水制备浓水

上料

含铜废水:800

现有480m3/d污水处理站处理后去高炉冲渣

回用：30000

全部回用回用

排污水：38000

酸碱废水16200

新鲜水26230

纯水 5250

10500

尾气吸收废水27

纯水制备装置（8t/h）

蒸汽

960

损耗6000

损耗3

损耗1000

损耗240

1200

14000

30

2250

废气处理装置

胎圈钢丝化镀车间

废气处理装置

潍坊特钢集团有限公司

污水站，处理后集团内回用

1500m3/d污水处理站

办公生活用水

循环冷却水系统

胎圈钢丝化镀线